中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB 1 3022—9 1

塑料薄膜拉伸性能试验方法

Plastics--Determination of tensile properties of films

国家技术监督局1 991—07—03批准

1 992—04—01实施

本标准参照采用国际标准ISOll84—1983《塑料  薄膜拉伸性能的测定》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了塑料薄膜和片材的拉伸性能试验方法。

本标准适用于塑料薄膜和厚度小于1mm的片材。不适用于增强薄膜、微孔片材和膜。

2 引用标准

GB 2918  塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB 6672  塑料薄膜和薄片厚度的测量  机械测量法

3 试验设备

3．1  任何可做拉伸试验并能满足3．2、3．3、3．4条要求的试验机均可使用。

3．2试验机应备有适当的夹具，该夹具不应引起试样在夹具处断裂，施加任何负荷时，试验机上的夹具

应能立即对准成一条线，以使试样的长轴与通过夹具中心线的拉伸方向重合。

3．3试验夹具移动速度应满足规定要求。

3．4  试验机示值在记录仪满值(或每级表盘满刻度)的10％～90％间，示值误差应在土1％以内。

3．5测量厚度的仪器应符合GB 6672中的要求。

4 试样

4．1试样形状及尺寸

本方法规定使用四种类型的试样，I、Ⅱ、Ⅲ型为哑铃形试样。见图1～图3。IV型为长条型试样，宽度

10～25mm，总长度不小于150mm，标距至少为50mm。

单位；mm

图1  1型试样

L2—总长120；L1—夹具间初始距离86±5；L0—标线间距离40±0．5；d—厚度(见6．1)；

R—大半径25士2，r—小半径14士1；b—平行部分宽度l0±0．5；b1一端部宽度25±0．5

单位；mm

图2  Ⅱ型试样

L3—总长115；L2—夹具间初始距离80±5；L1—平行部分长度33±2；L0—标线间距离25±0．25；R--大半径25士2；r--小半径14±1;b—平行部分宽度6±0.4；b1—端部宽度25±1;d1—厚度(见6．1)

单位；mm

图3  1Ⅱ型试样

L3—总长150；L2—夹具间初始距离115±5；L1—平行部分长度60±0．5；L0—标线间距离50±0．55；

R—半径60；d—厚度(见6．1)；b—平行部分宽度10±0．5；b1一端部宽度20±0．5

4．2  试样选择

可根据不同的产品或按已有的产品标准的规定进行选择。一般情况下，伸长率较大的试样不宜采用

太宽的试样。

4．3  试样制备

4．3．1  试样应沿样品宽度方向大约等间隔裁取。

4．3．2  哑铃形及长条形试样均可用冲刀冲制，长条形试样也可用其他裁刀裁取。各种方法制得的试样

应符合4．1要求。试样边缘平滑无缺口。可用低倍放大镜检查缺口，舍去边缘有缺陷的试样。

4．3．3  按试样尺寸要求准确打印或画出标线。此标线应对试样不产生任何影响。

4．4  试样数量

试样按每个试验方向为一组，每组试样不少于5个。

5  试验条件

5．1  试样状态调节和试验的标准环境

按GB 2918中规定的标准环境正常偏差范围进行状态调节，时间不少于4h，并在此环境下进行试验。

5．2  试验速度(空载)

5．2．1试验速度如下：

a，  1土0．5 mm／min；

b．  2±0．5mm／min或2．5土0．5mm／min；

c．  5土1 mm／min；

d．  10±2mm／min；

e．  30±3mm／min或25土2．5mm／min；

f，  50±5 mm／min

8．  100±10mm／min；

h．  200±20mm／min或250±25mm／min；

i．  500±50mm／min。

5．2．2  速度选择

应按被测材料有关规定要求的速度进行选择。如果没有规定速度，则硬质材料和半硬质材料选用较低的速度，软质材料选用较高的速度。

测定拉伸弹性模量时，应选择速度a或b。

6试验步骤

6．1  用GB 6672中规定的上、下两侧面为平面的量具测量试样厚度，用精度为0．1 mm以上的量具测

量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点，取算术平均值。厚度准确至0.001mm，宽度

准确至0.1mm。哑铃形试样中间平行部分宽度可以用冲刀的相应部分的平均宽度。

6．2将试样置于试验机的两夹具中，使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合，并且要松紧适宜，以防

止试样滑脱和断裂在夹具内。夹具内应衬橡胶之类的弹性材料。

6．3如用伸长仪，在施加应力前，应调整伸长仪的两侧测量点与试样的标距相吻合。伸长仪不应使试样

承受负荷。

6．4按规定速度，开动试验机进行试验。

6．5试样断裂后，读取所需负荷及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时，此试样作废，

另取试样重作。

7结果的计算和表示

  - 拉伸强度、拉伸断裂应力、拉伸屈服应力以σt(MPa)表示，按式(1)计算：

σt=pbd……………………（1）

式中：P——最大负荷、惭裂负荷、屈服负荷，N；

b——试样宽度，mm；

d——试样厚度，mm。

7．2  断裂伸长率或屈服伸长率以εt (％)表示，按式(2)计算：

εt=L−L0L0×100   ……………………（2）

式中：L0——试样原始标线距离，mm；

L——试样断裂时或屈服时标线间距离，rnin。

7．3  作应力—应变曲线，从曲线的初始直线部分计算拉伸弹性模量，以Et(MPa)表示，按式(3)计算；

Et=σε ……………………（3）

式中：σ——应力，MPa；

ε——应变。

7．4  强度、应力和弹性模量取三位有效数字，伸长率取二位有效数字，也可在产品标准中另行规定

每组试样试验结果的算术平均值表示。

  - 如要求计算标准偏差值S，由式(4)计算：

S=(X−X−)2n−1

式中：X——单个测定值;

－X——一组测定值的平均值;

n——测定值个数。

8  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a．  国家标准代号；

b．  样品名称、材料组成，规格;

c．  试样状态调节及试验的标准环境;

d．  试验机型号；

e．  试验速度；

f．  所需拉伸性能的平均值；

g．  试验日期、人员。

附加说明：

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会提出。

本标准由轻工业部塑料加工应用科学研究所归口。

本标准由轻工业部塑料加工应用科学研究所负责起草。

本标准主要起草人李德英、曾新榕。