额定电压8.7/10kV及以下煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆（myptj电缆）使用说明书

●电缆结构图及部件名称

●电缆的型号、规格

| 型 号 | 芯 数 | 标称截面（mm²） |
| --- | --- | --- |
| MYPT 1.9/3.3 | 3+3/3 | 35-185 |
| MYPT 3.6/6 | 3+3/3 | 16-185 |
| MYPT 6/10 | 3+3/3 | 25-185 |
| MYPT 8.7/10 | 3+3/3 | 25-185 |
| MYPTJ 3.6/6 | 3+3/3+3 | 25-185 |
| MYPTJ 6/10 | 3+3/3+3 | 25-185 |
| MYPTJ 8.7/10 | 3+3/3+3 | 25-185 |

●技术参数

| 型号 | 芯数×导体标称截面 mm2 |  |  | 标称厚度mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| MYPT 1.9/3.3 | 3×35 | 3×16/3 | — | 2.8 | 6.0 |
|  | 3×50 | 3×25/3 |  | 2.8 |  |
|  | 3×70 | 3×35/3 |  | 3.0 |  |
|  | 3×95 | 3×50/3 |  | 3.0 |  |
|  | 3×120 | 3×50/3 |  | 3.2 |  |
|  | 3×150 | 3×70/3 |  | 3.2 |  |
|  | 3×185 | 3×70/3 |  | 3.4 |  |
| MYPT 3.6/6 | 3×16 | 3×16/3 | — | 4.0 | 5.5 |
|  | 3×25 | 3×16/3 |  |  |  |
|  | 3×35 | 3×16/3 |  |  |  |
|  | 3×50 | 3×25/3 |  |  |  |
|  | 3×70 | 3×25/3 |  |  | 6.0 |
|  | 3×95 | 3×35/3 |  |  |  |
|  | 3×120 | 3×35/3 |  |  |  |
|  | 3×150 | 3×50/3 |  | 4.5 | 6.5 |
|  | 3×185 | 3×70/3 |  |  |  |
| MYPT 6/10 | 3×25 | 3×16/3 | — | 5.0 | 6.0 |
|  | 3×35 | 3×16/3 |  |  |  |
|  | 3×50 | 3×25/3 |  |  |  |
|  | 3×70 | 3×35/3 |  |  |  |
|  | 3×95 | 3×50/3 |  |  | 6.5 |
|  | 3×120 | 3×50/3 |  |  |  |
|  | 3×150 | 3×50/3 |  |  | 7.0 |
|  | 3×185 | 3×70/3 |  |  |  |
| MYPT 8.7/10 | 3×25 | 3×16/3 | — | 6.5 | 7.0 |
|  | 3×35 | 3×16/3 |  |  |  |
|  | 3×50 | 3×25/3 |  |  |  |
|  | 3×70 | 3×25/3 |  |  |  |
|  | 3×95 | 3×35/3 |  |  |  |
|  | 3×120 | 3×35/3 |  |  |  |
|  | 3×150 | 3×50/3 |  |  |  |
|  | 3×185 | 3×70/3 |  |  |  |
| MYPTJ 3.6/6 | 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 内护套:2.5 外护套:5.5 |
|  | 3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 |  | 内护套:2.5 外护套:6.0 |
|  | 3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 |  |
|  | 3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 |  |  |

续 表

| 型号 | 芯数×导体标称截面 mm2 |  |  | 标称厚度mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动力线芯 | 地线芯 |  |  | 动力线芯 | 地线芯 |
| MYPTJ 6/10 | 3×25 |  | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.0 | 内护套:2.5 外护套:6.5 |
|  | 3×35 |  | 3×16/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×50 |  | 3×25/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×70 |  | 3×35/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×95 |  | 3×50/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×120 |  | 3×35/3 | 3×2.5 |  | 内护套:3.0 外护套:6.5 |
|  | 3×150 |  | 3×50/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×185 |  | 3×70/3 | 3×2.5 |  |  |
| MYPTJ 8.7/10 | 3×25 |  | 3×16/3 | 3×2.5 | 6.5 | 内护套:3.0 外护套:7.0 |
|  | 3×35 |  | 3×16/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×50 |  | 3×25/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×70 |  | 3×25/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×95 |  | 3×35/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×120 |  | 3×35/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×150 |  | 3×50/3 | 3×2.5 |  |  |
|  | 3×185 |  | 3×70/3 | 3×2.5 |  |  |