煤矿用阻燃通信电缆（mhyv电缆）产品使用说明书

● 电缆的型号、规格

| 规 格 | MHYV | MHJYV | MHYBV | MHYAV | MHYA32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对数×芯数 | 1×2 | 1×2 | 5×2 | 20×2 | 30×2 |
|  | 2×2 | 2×2 | 10×2 | 30×2 | 50×2 |
|  | 1×4 | — | 20×2 | 50×2 | 80×2 |
|  | 5×2 |  |  |  |  |

● 技术参数

mm

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 | 外护套标称厚度 | 电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHYV | 1×2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | ≤7.1 |
|  | 2×2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | ≤8.6 |
|  | 1×4 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | ≤8.0 |
|  | 5×2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | ≤11.5 |

mm

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 | 外护套标称厚度 | 电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHJYV | 1×2 | 4/0.28铜线+3*0.28钢线 | 0.45 | 1.6 | ≤7.1 |
|  | 2×2 | 4/0.28铜线+3*0.28钢线 | 0.45 | 1.6 | ≤8.6 |

mm

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 | 内护套 标称厚度 | 编织镀锌钢丝直径 | 外护套 标称厚度 | 电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHYBV | 5×2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | ≤15.6 |
|  | 10×2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | ≤18.4 |
|  | 20×2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | ≤23.4 |

mm

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 | 铝—聚乙烯粘结护层重叠宽度 | 内护套 标称厚度 | 外护套 标称厚度 | 电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHYAV | 20×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 |
|  | 30×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤27.4 |
|  | 50×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤32.6 |

mm

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 | 铝—聚乙烯粘结护层重叠宽度 | 内护套 标称厚度 | 镀锡铠装钢丝直径 | 外护套 标称厚度 | 电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHYA32 | 30×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤32.6 |
|  | 50×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤37.3 |
|  | 80×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥2.0 | 2.5 | ≤43.0 |

●电缆结构图及部件名称

MHYV/MHJYV/MHYBV电缆结构图

1、导体 2、PE绝缘 3、PE内护套 4、钢丝铠装层 5、蓝阻燃聚氯乙烯PVC外护套

注：  MHYV /MHJYV：结构中包含1、2、5

MHYBV：结构中包含1、2、3、4、5

MHYAV / MHYA32   结构示意图

1

2

3

4

5

6

注：  MHYAV：结构中包含1、2、3、4、5、7

MHYA32：结构中包含1、2、3、4、5、6、7