额定电压450750V塑料绝缘控制电缆（mkvv电缆）产品使用说明书

表1

| 型 号 | 名 称 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| MKVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用控制电缆 | 煤矿井下固定敷设控制、监控回路及保护线路的控制信号连接 |
| MKVVP | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |  |
| MKVVP2 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |  |
| MKVV22 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 煤矿井下固定敷设控制、监控回路及保护线路的控制信号连接，电缆可能受到较大机械外力 |
| MKVV32 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | 煤矿井下固定敷设控制、监控回路及保护线路的控制信号连接，电缆可能受到较大拉力 |
| MKVVR | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用控制软电缆 | 煤矿井下移动控制、监控设备及保护线路的控制信号连接 |
| MKVVRP | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |  |
| MKYJV | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 煤矿井下固定敷设控制、监控回路及保护线路的控制型号连接 |
| MKYJVP | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |  |
| MKYJVP2 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |  |
| MKYJV22 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 煤矿井下固定敷设控制、监控回路及保护线路的控制信号连接，电缆可能受到较大外力机械外力 |
| MKYJV32 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装煤矿用控制电缆 | 煤矿井下固定敷设控制、监控回路及保护线路的控制信号连接，电缆可能受到较大拉力 |
| MKYJVR | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 煤矿井下移动控制、监控设备及保护线路的控制信号连接 |
| MKYJVRP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽煤矿用控制软电缆 |  |

●　电缆的型号、规格

表2

| 型号 | 标称截面 mm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
|  | 芯 数 |  |  |  |  |  |  |
| MKVV、 MKYJV | 2～61 |  |  |  | 2～14 |  | 2～10 |
| MKVVP、 MKYJVP |  |  |  |  |  |  |  |
| MKVVP2、 MKYJV2 | 4～61 |  |  |  | 4～14 |  | 4～10 |
| MKVV22、 MKYJV22 | 7～61 |  |  | 4～61 |  |  |  |
| MKVV32、 MKYJV32 | 19～61 |  | 7～61 |  |  |  |  |
| MKVVR、 MKYJVR | 4～61 |  |  |  | —— |  |  |
| MKVVRP、 MKYJVRP | 4～61 |  | 4～48 |  | —— |  |  |
| 注：推荐的芯数系列为：2，3，4，5，7，8，10，12，14，16，19，24，27，30，37，44，48，52和61。 |  |  |  |  |  |  |  |

●　技术参数

表3

| 标称截面mm2 | 绝缘标称厚度 mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 聚氯乙烯绝缘 | 交联聚乙烯绝缘 |
| 0.75～1 1.5 2.5～6 10 | 0.6 0.7 0.8 1.0 | 0.6 0.7 0.7 0.7 |

表4

| 芯数 | 导体标称截面mm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
|  | 编织铜线标称直径 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2～3 4～7 8 10 12～14 16～19 24～27 30～37 44及以上 | 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 | 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 | 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 | 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 - - - | 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 - - - - | 0.20 0.20 0.25 0.25 - - - - - |

表5

| 芯数 | 导体标称截面mm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
|  | 钢丝标称直径mm |  |  |  |  |  |  |
| 4~5 7 8 10 12 14 16 19 24~30 37~44 48~61 | — — — — — — — 0.8～1.6 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 | — — — — — — — 0.8～1.6 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 | — 0.8~1.6 0.8~1.6 0.8~1.6 0.8~1.6 0.8~1.6 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 2.0~2.5 | — 0.8~1.6 0.8~1.6 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 2.0~2.5 2.0~2.5 | 0.8~1.6 0.8~1.6 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 — — — — — | 0.8~1.6 0.8~1.6 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 — — — — — | 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 1.6~2.0 — — — — — — — |

表6

| 芯数 | 导体标称截面mm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
|  | MKVV、MKVVR、MKYJV、MKYJVR型电缆护套标称厚度 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 4 5～7 8 10 12～14 16～19 24～27 30 37 44～52 61 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 | 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 | 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 — — — — — — | 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 — — — — — — | 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 — — — — — — — |

表7

| 芯 数 | 导体标称截面mm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
|  | MKVVP、MKVVRP、MKYJVP、MKYJVRP型电缆护套标称厚度mm |  |  |  |  |  |  |
| 2~3 4~5 6～7 8 10 12～14 16 19 24～27 30 37～48 52～61 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 | 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 | 1.2 1.2 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 | 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.2 | 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 — — — — — — | 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 — — — — — — | 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 — — — — — — |

表8

| 芯数 | 导体标称截面mm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
|  | MKVVP2、MKYJVP2型电缆护套标称厚度mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 5~7 8 10 12~14 16 19 24 27~30 37~48 52~61 | 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 | 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 | 1.2 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 | 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.2 | 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 — — — — — — | 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 — — — — — — | 1.7 1.7 1.7 1.7 — — — — — — — |

表9

| 芯数 | 导体标称截面mm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
|  | MKVV22、MKYJV22型电缆护套标称厚度mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 7 8 10 12 14 16 19 24~30 37 44~61 | — — 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 | — — 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 | — — 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.2 | 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 — — — — — | 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 — — — — — | 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 — — — — — — — |

表10

| 芯数 | 导体标称截面mm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
|  | MKVV32、MKYJV32型电缆护套标称厚度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 7 8 10 12～14 16 19 24～30 37～44 48～52 61 | — — — — — — — 1.5 1.7 1.7 1.7 2.0 | — — — — — — — 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 | — — 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.2 | — — 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.2 2.2 2.5 | 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 — — — — — — | 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 — — — — — — | 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 — — — — — — — |

- 电缆结构图及部件

|  | MKVV、MKVVR、MKYJV、MKYJVR 结构示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MKVVP、MKVVP2、MKVVRP、MKYJVP、MKYJVP2、MKYJVRP 结构示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MKVV22、MKYJV22 结构示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MKVV32、MKYJV32 结构示意图 |  |  |  |  |  |  |  |