中华人民共和国国家标准

GB/T 6546—1998瓦楞纸板边压强度的测定法

Corrugated fibreboard—Determination of

edgewise crush resistance

1  范围

本标准规定了瓦楞纸板边压强度的测定方法。

本标准适用于单楞(三层)、双楞(五层)、三楞(七层)瓦楞纸板边压强度的测定。

2  引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 450—89  纸和纸板试样的采取

GB 10739—89  纸浆、纸和纸板试样处理与试验的标准大气

3  试验原理

矩形的瓦楞纸板试样置于压缩试验仪的两压板之间，并使试样的瓦楞方向垂直于压缩试验仪的两压板，然后对试样施加压力，直至试样压溃为止。测定每一试样所能承受的最大压力。

4  试验仪器

4.1  固定压板式电子压缩试验仪

该压缩仪是采用一块固定压板和另一块直接刚性驱动压板操作的，动压板的移动速度为(12.5±2.5)mm/min。压板尺寸应满足试样的选定尺寸，使试样不致超出压板之外。压板还应满足如下要求：

a)压板的平行度偏差不大于1:1000；

b)横向窜动不超过0.05mm。

4.2  弯曲梁式压缩仪

该压缩仪是根据梁弯曲的工作原理，对上下压板的要求与固定压板式电子压缩仪相同。测试时，压溃瞬间的刻度应在仪器可能测量的挠度量程的20%～80%范围内；当压板开始接触到试样时，压板压力增加的速度应为(67±13)N/s。

使用该种仪器试验时应在报告中注明，并不得用于仲裁检验。

4.3  切样装置

可以使用带锯或刀子，也可使用模具准备试样，但必须切出光滑、笔直且垂直于纸板表面的边缘。

4.4  导块

两块打磨平滑的长方形金属块，其截面大小为20mm×20mm，长度小于100mm；导块用于支持试样，并使试样垂直于压板。

5  试样的采取和处理

5.1  试样的采取按GB 450的规定进行。

5.2  试样应按GB 10739的规定进行温湿处理。

6  试样的制备

切取瓦楞方向为短边的矩形试样，其尺寸为(25±0.5)mm×(100±0.5)mm。试样上不得有压痕、印刷痕迹和损坏。除非经双方同意，至少需切取10个试样。

7  试验步骤

在5.2条规定的大气条件下进行裁样和试验。

将试样置于下压板的正中，使试样的短边垂直于两压板，再用导块支持试样，使之端面与两压板之间垂直，两导块彼此平行且垂直于试样的表面。

开动试验仪，施加压力。当加压接近50N时移开导块，直至试样压溃。记录试样所能承受的最大压力，精确至1N。

按上述步骤测试剩余的试样。

8  结果表示

垂直边缘抗压强度按式(1)进行计算，以N/m表示：

……………………… (1)

式中：——垂直边缘抗压强度，N/m；

——最大压力，N；

——试样长边的尺寸，mm。

9  试验报告

试验报告包括如下内容：

a)本国家标准的编号；

b)样品种类、规格；

c)试验所用的标准；

d)试验场所的大气条件；

e)所用试验仪的型号和加压速度；

f)试验结果的算术平均值；

g)其他有助于说明试验结果的资料。