华人民共和国国家标准

GB/T 6548—1998瓦楞纸板粘合强度的测定法

Corrugated fibreboard—

Determination of ply adhesive strength

1  范围

本标准规定了瓦楞纸板粘合强度的测定方法。

本标准适用于测定各种类型的瓦楞纸板的粘合强度。

2  引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 450—89  纸和纸板试样的采取

GB/T 6546—1998  瓦楞纸板边压强度的测定法

GB 10739—89  纸浆、纸和纸板试样处理与试验的标准大气

3  试验原理

将针形附件插入试样的楞纸和面纸之间(或芯纸之间)，然后对插有试样的针形附件施压，使其做相对运动，直至被分离部分分开。

4  试验仪器

4.1  压缩强度测定仪

应符合GB 6546规定的压缩强度测定仪的技术要求。

4.2  切取试样的装置

应符合GB 6546规定的切刀和要求。

4.3  附件

附件是由上部分附件和下部分附件组成，是对试样各粘着部分施加均匀压力的装置。每部分附件由等距插入瓦楞纸板空间中心的针式件和支撑件组成，见图1。

针式附件和支撑件的平行度偏差应小于百分之一。

5  试样的采取、处理与制备

5.1  试样的采取按GB 450进行。

5.2  试样的处理按GB 10739进行。

5.3  试样的制备：从样品中切取10个25mm×80mm的试样，瓦楞方向应与短边的方向一致。试样尺寸误差为±1mm。

6  试验步骤

试验应在第5章规定的大气条件下进行。

6.1  先将被测试的试样装入附件，见图2，然后将其放在压缩仪的下压板的中心位置。

6.2  开动压缩仪，以(12.5±2.5)mm/min的速度对装有试样的附件施压，直至楞峰和面纸(或芯纸)分离为止。记录显示的最大力，精确至1N。

7  结果表示

计算所有测试的平均值，然后按式(1)计算瓦楞纸板的粘合强度：

……………………(1)

式中：——粘合强度，N/m；

——试样全部分离时所需的最大力，N；

——试样长边的尺寸，m。

8  试验报告

试验报告包括以下内容：

a)本标准的编号；

b)试验的日期和地点、试验人员、试验单位盖章；

c)待测试样的种类和说明；

d)试验的大气条件；

e)所用仪器的名称、型号；

f)报告试验结果，精确至三位有效数字；

g)对测量误差分析；

h)与试验结果有关的其他说明。