微机控制热变形维卡温度测定仪

设备名称：微机控制热变形维卡温度测定仪

设备型号：RBW－300

生产厂商：吉林省泰和试验机有限公司

- 设备用途：

该机用于测定塑料、橡胶、尼龙、电缆料等高分子材料的热变形温度和维卡软化温度的测试，可满足ISO306 ISO75 GB1633，GB1634，及ASTM1525 ASTM D648标准的要求。

- 设备功能：

本设备用智能控制器控制温度，控温效果很理想；测变形采用熔栅式高精度百分表，使测量值更稳定。配以计算机，实时显示试验曲线及试验状况，实现整套试验过程的自动化---控温、采集变形、过程控制，并自动记录和保存试验数据，形成试验报告。整机具有高质量、高可靠性，操作方便。

三、主要技术参数：

１、温度控制范围：室温-300℃（超过300℃特定）

２、温度测量精度：±1℃

３、温度分辨率:0.1℃

４、变形精度: ±0.01ｍｍ

5、变形测量范围: 0-1ｍｍ

6、变形分辨率: 0.01ｍｍ

7、试验单元:3路

8、加热介质:甲基硅油(或变压器油等)

9、冷却方式:100℃以上自然冷

100℃以下为水冷

四、配置

- 主机一台

- 计算机一套

3.变形传感器

4.温度传感器

5.热变形和维卡测头各3套

6.砝码3套

7．彩色喷墨打印机一台