落镖式冲击试验机

产品名称：落镖式冲击试验机

产品型号：TLB-30

生产厂商：吉林省泰和试验机有限公司

产品介绍

- 主要用途：

TLB-30落镖式冲击试验机是专业用来测定塑料薄膜、薄片及钢板涂层在给定高度的自由落镖冲击下，50%的试样破损时的能量（用冲击破损质量表示）的一种试验设备。可应用于工矿企业、科研单位、质检部门及学校等行业。本设备严格执行GB/T 9639-88中的规定。

- 功能特点：

测量范围：能量测量范围由0.3J-30J，可进行A法、B法两种试验。

试样夹具：半自动气动夹紧装置，安全可靠，操作方便。

定位装置：下落高度可根据试验方法进行调整。

升降装置：通过控制箱上的按键控制电磁铁及落镖的升降。

捕捉装置：电磁铁自动捕捉，防止试样被二次冲击。

缓冲装置：设备配有缓冲盒以防止损坏落镖冲击表面。

- 主要技术参数：

| 指标 | A法 | B法 |
| --- | --- | --- |
| 落镖下落高度（m） | 0.66±0.01 | 1.50±0.01 |
| 镖头直径(mm) | 38±1 | 50±1 |
| 砝码直径(mm) | 30 | 45 |
| 砝码质量(g) | 5 、15、 30 、 60 （5g 4个，其余各8个） | 15、45、90 （15 g 4个，其余各8个） |
| 砝码质量精度（%） | ±0.5 |
| 砝码中心孔直径（mm） | 6.5±0.1 |
| 最大冲击能量(J) | 30 |
| 冲击破损质量精度（g） | 1 |

- 机械示意图：见附图

- 配置单：

| 主 机 | 一 台 |
| --- | --- |
| 控 制 箱 | 一 套 |
| 气 动 夹 具 | 一 套 |
| 配 套 砝 码 | 一 套 |
| 配 套 工 具 | 一 套 |