落锤冲击试验机

设备名称：落锤冲击试验机

设备型号：TLC—300

生产厂商：吉林省泰和试验机有限公司

一、设备用途 ：

TLC-300落锤冲击试验机适用于热塑性塑料管材、管件的耐冲击试验。符合GB14152-2001.

二、功能特点：

测量范围：能量测量范围由0.5KG-16.0KG可进行d25型、d90型两种锤的试验。

试样夹具：半自动气动夹紧装置，安全可靠，操作方便。

定位装置：下落高度可控制。

升降装置：电磁铁及落镖的升降。

捕捉装置：电磁铁自动捕捉，防止试样被二次冲击。

缓冲装置：设备配有缓冲盒以防止损坏落镖冲击表面。

三、主要技术参数：

| 指标 | d25型 | d90型 |
| --- | --- | --- |
| 落镖下落高度（m） | 2m | 2m |
| 镖头直径(mm) | 25mm | 90mm |
| 砝码直径(mm) | 30 | 45 |
| 落锤质量(kg) | 0.5、0.8（kg） | 1.0、1．25、1．6、2．0、2．5、3.2、4.0、5.0、6.3、8.0、10.0、12.5、16.0(kg) |
| 砝码质量精度（%） | ±0.5 |
| 砝码中心孔直径（mm） | 6.5±0.1 |
| 最大冲击能量(J) | 320 |

四、试验结果

1．试样冲击破坏数在A区，则判断该批的TIR值小于或等于10%

2．试样冲击破坏数在C区，则判断该批的TIR值大于10%

3．试样冲击破坏数在B区，则应进一步取样试验，直至根据全部冲击试样的累计结果能够作出判定。

附录：

- TIR为真实冲击率

- A、B、C区识别方法（见下表）

| 冲击总数 | 冲 击 破 坏 数 |
| --- | --- |
|  | A区 | B区 | C区 |
| 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 | 1~3 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 2~6 2~6 2~6 2~6 2~6 2~6 2~6 2~6 2~6 2~7 2~7 2~7 2~7 3~7 3~7 3~7 3~7 3~8 3~8 3~8 3~8 3~8 3~8 3~8 3~8 3~9 3~9 4~9 4~9 4~9 4~9 4~9 4~9 4~10 4~10 4~10 4~10 4~10 4~10 4~10 5~10 5~11 5~11 5~11 5~11 5~11 5~11 5~11 5~11 5~12 5~12 5~12 6~12 6~12 6~12 6~12 6~12 6~12 6~13 6~13 6~13 6~13 6~13 6~13 6~13 7~13 7~14 7~14 7~14 7~14 7~14 7~14 7~14 7~14 7~15 7~15 7~15 8~15 8~15 8~15 8~15 8~15 8~15 8~16 8~16 | 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 |