有关ESD行业标准

有关ESD行业标准 SJ/T 11277—2002《防静电周转容器通用规范》的说明 
    根据信息产业部信部科字［2002］503号文件的规定，防静电行业标准SJ／T 11277-2002《防静电周转容器通用规范》于2002年10月30日颁布，并于2003年3月1日开始实施。该标准的实施，结束了我国防静电产业一直套用国外标准的历史，为完善、规范和发展我国防静电产业并赶超国际先进水平打下良好的基础。防静电周转容器是电子、电气元器件和设备的生产厂家用于生产、周转、贮存、包装所必备的，是有效地保护静电敏感免受静电损伤的必不可少的器具。防静电周转容器随着静电敏感器件的广泛应用，它的质量和防静电性能受到用户的极大关注。自从二十世纪80年代我国随机引进部分防静电周转器具以来，我国已逐步形成自主研制、开发、生产的格局，基本满足国内生产需要的系列防静电周转容器产品的生产能力。近几年来，信息产业部防静电产品质量监督检测中心对防静电周转容器进行过数百次的检测，积累了大量的数据和资料，提供了国内外有关的规范和检测方法，为制定标准打下良好的基础。
    该规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了厂家、用户的实践经验，并研究了相关国家标准和行业标准的有关规定，以使之协调。 
    该规范较详细地给出了产品技术参数的试验方法，既保持与相关标准中的试验方法一致，又使本通用规范具有完整性和可操作性。
该规范对ESD防护材料按导电性能分三个区域是参照GJB/Z 105-98（附录H）进行的。同时也参照美国3M公司对导电容器的静电屏蔽性能资料，他们研究结果显示，一个导电容器，其体积电阻小于500Ω—cm,如果外界一个5000V静电电压接近容器时，容器内测得电压接近为0V。在本规范中将屏蔽类体积电阻率规定为小于100Ω—cm.
    规范中提出同一个容器材料电阻的均匀性是参照GJB/105-98（附录H）电荷泄放的要求而提出的，导电性是ESD防护材料重要性能，能让电荷泄放到地，在同一个容器上电阻率的均匀性能让电荷均匀地分布在整个材料上。
    静电全衰期的时间测量是参照GJB/Z 105-98 H3.2.4执行。
    静电衰减性能测试对于均匀材料（体积表面导电性的范围之内时）都呈现出复杂的测量问题；非均匀的体积、表面两种导电材料系统呈现极端复杂的测量问题。对于复合结构的材料而言，材料的电阻率（体积电阻率或表面电阻率）对静电衰减时间的相关性可能是前后矛盾，为了使静电分别规定为小于10秒和2秒。
    规范中规定对耐热性能试验温度为80℃，比国标规定的60℃有所提高。
    在规范中物理机械性能抗冲击强度，由于电子行业的周转容器结构形式多样性，对于一次性注塑成型周转箱和元件盒可以采用跌落试验，但是对于组装成型的周转架和车难以实行整体跌落试验，为此暂定为对塑件做缺口冲击试验，保证周转容器的可靠性。
    本规范不包括普通塑料（绝缘塑料材料）经表面涂刷防静电材料和除本规范规定材料之外的其他材料制作的周转容器。但可以参照执行。
有关防静电产品和技术方面问题，请与杭州华鑫科技有限公司联系，邮箱、电话和传真号码详见“联系我们”。