- 防静电台垫

- 防静电台垫

防静电台垫防静电台垫（地垫）绿色防静电台垫,防静电台垫。

产品型号: 10m*0.6m*2mm、10m*0.9m*2mm、10m*1.0m*2mm、10m*1.2m*2mm

简单介绍：

防静电台垫（地垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。 ·表面层：电阻107-9Ω，颜色为绿色、灰色或兰色，可分为亚光或亮光 ·底层：电阻103-5Ω，颜色为黑色 ·静电散除时间：< 0.5s ·规格：10*0.6m、10*0.9m、10*1.0m、10*1.2m

详细介绍：

铺设防静电台垫（地垫）主要目的：使人体及台面接触的ESDS镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位并释放静电，同时使静电敏感器件（SSD)不受摩擦起电等静电放电现象的干扰，从而达到静电防护的效果。

防静电台垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。面层为约0.3-0.5mm厚的静电耗散层，底层为约1.5-1.7mm厚的导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗.长度一般为10m，宽度有0.6m、0.9m、1.0m、1.2m,可供选择的表面颜色有：绿色、灰色、兰色、黑色等。 可分为亚光或亮光特殊情况可按客户要求加工。

● 面层电阻率：107-109Ω

● 底层电阻率：103-105Ω

● 磨耗率：<0.02g/cm2

● 静电耗散时间：<0.5s