为有效防止人体静电的静电放电危害，操作者必须穿用防静电工作服。本文主要介绍了服装静电的产生及危害。

操作者在正常生产活动中，所穿的服装与外界介质表面(例如工作台面、椅面、工具、器具等)之间、各层衣服之间、内衣与皮肤之间，直至行走时鞋底与地坪之间，都会由于频繁的接触分离和摩擦而使得服装和鞋子带电，特别是在穿用高绝缘性能的化纤衣料时会使带电加剧。服装和鞋子的局部所带静电荷按介质上电荷的流散规律而逐渐流散到全表面，达到平衡时形成服装上一定的静电压。

当然，由于人体本身是良导体，服装的带电会由于静电感应而使人体皮肤周身带电，也形成一定的静电压。于是对于操作工而言，存在两个可能的放电通道；一个是指尖(皮肤)与接地导体间的放电，另一个是工作服与接地导体间的放电。这两种放电都可能对静电敏感器件造成损害。防静电腕带虽能消除第一种放电危险，但却不能消除第二种放电危险。这是因为腕带只能消除作为良导体的人体皮肤上的静电，而不可能泄漏掉绝缘性较强的服装上的静电。人们往往只注意到消除人体皮肤静电，而忽略了或没有足够重视消除服装静电，这是需要改进的。

下表是操作者进行不同动作时，服装上静电压的实测值的范围：

| 带电的方式 | 服装上静电压（V） |
| --- | --- |
| 穿皮鞋在普通水泥地面上行走(通常速度) | l 200~1 500 |
| 穿塑料拖鞋在普通水泥地面上行走(通常速度) | 2 500~2 600 |
| 在合成橡胶工作台面上伏案工作 | 750~2 000 |
| 在人造革软椅上轻微晃动 | 1 500~2 800 |
| 在人造革软椅上滑移 | 1 500~2 800 |
| 从坐椅上突然站起 | 3 800~4 500 |
| 将外衣脱下 | 5 000~7 000 |

由上表可以看出，人体在进行各种活动时服装上的静电压值已大大超过许多静电敏感器件的静电放电损坏阈值，那么在触及或接近这些元器件时就有可能造成敏感器件损坏。还需指出，一般认为穿纯棉工作服可防止服装静电积累，因而就安全，实际这种观点具有片面性。只有当空气相对湿度高于50％时才基本如此；而当相对湿度比较低时，纯棉制品的带电量明显增大。试验表明，在相对湿度低于30％时，纯棉织物的带电量与涤纶相当；而当相对湿度低于20％时，棉织物的带电量甚至会高于某些化纤织物。所以在气候干燥地区，不能指望在任何情况下都能用纯棉制品消除服装静电危害。

基于以上原因，为有效防止人体静电的静电放电危害，操作者必须穿用防静电工作服。