防静电服的洗涤方法

B1　适用范围

本附录适用于评价防静电服及纺织品防静电性能的耐久性及清除其表面污物和油脂的洗涤处理。

B2　设备与用品

B2.1　洗衣机：须符合GB 4288中规定的家用双桶洗衣机。

B2.2　普通水银温度计。

B2.3　常用衡重天平。

B2.4　中性或一般微碱性（pH＜9）合成洗涤剂。

B3　洗涤条件

洗涤条件应符合表B1规定。

表 B1

| 项 目 | 条 件 |
| --- | --- |
| 洗涤方式 | 普洗 |
| 洗涤水温 | （40±3）℃ |
| 水容量 | 30 L以上 |
| 洗涤液浓度 | 2 g/L |
| 浴比 | 1∶30（布∶水） |
| 负荷 | 添加棉白布 |

B4　洗涤程序

B4.1　按洗涤次数洗涤

B4.1.1　将试样放入符合B2.1条规定的洗衣机中，按B3章规定的洗涤条件，进行洗涤5 min后，排水，再脱水2 min。

B4.1.2　换常温清水，漂洗2 min后，排水，再脱水1 min。如此重复进行3～5次，至漂洗干净。

B4.1.3　洗涤完脱水后的试样自然晾干，或根据需要在适合试样烫整的温度下烫整。

B4.2　按连续时间洗涤

B4.2.1　将试样放入B2.1条规定的洗衣机中，按B3章规定的洗涤条件进行洗涤。

B4.2.2　洗涤程序与时间按表B2进行。

表 B2

| 序号→洗涤程序＼耐洗涤时间 h＼耐洗涤等级↓ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相当洗涤次数 | 洗涤h | 排水 | 脱水min | 漂洗h | 排水 | 脱水min |  |
| 试样前处理 | 1.5 | 5 | 0.5 | 排水 | 2 | 20（min） | 排水 | 2 | 按序号5～7重复3次 |
| B | 16.5 | 50 | 4.5 | 排水 | 2 | 4.0 | 排水 | 2 |  |
| A | 33.0 | 100 | 9.0 | 排水 | 2 | 8.0 | 排水 | 2 |  |