D1415-88       橡胶性能的标准测试-------硬度                   JACK LIAO

这个标准是在原有的D618老版本的基础上出版的，名称后的数字是指采用这一标准的最初年份，或者，要是修订本，则表示最新版本的发布年份。括号里的数字代表最新改动的年份。标号∈后面的内容表示和上个版本有过改动。

这个标准已经通过美国国防部的批准。

- 范围

1．1 这个测试方法描述了测量橡胶硬度的一种方法。可以通过两种条件来获得橡胶球

式样的硬度：（1）用一个很小的力（2）用一个大很多的力。不同的渗透深度就会用不同的时间，然后转化为相对的硬度值。

1．2 这个测试方法基本上和ISO48是一致的。

1．3 这个标准并不含有对所有的安全问题的解决方法，即使有，也只是与实验使用相关的部分。这个标准的使用者，应该有责任去选择合适的安全的操作方法。

- 相关文件

2．1 ASTM Standards

D1349 Practice for Rubber—Standard Temperatures for Testing

D2240 Test  Method for Rubber Prooperty-Durometer Hardness

D4483 Practice for Determining Precision for Test Method Standards

In the Rubber and Carbon Black Industries

2．2 ISO Standard

ISO/48 Vulcanized Rubber—Determination of Hardness(Hardness between 30 and 85 IRHD)

3. 测试方法概要

3．1 对于不同尺寸的试样，这里提供了两种不同的测试方法。标准的测试方法是用来用在厚度大于4mm的试样，8—10mm则更加适宜。而微观的测量方法是用来测量厚度小于4mm的试样，还有就是厚度大于4mm但是侧面尺寸小于标准测试中的试样的侧面尺寸的，还有就是表面不够光滑而不适合用标准测试方法来测试的试样。在两种测试方法中，硬度（IRHD）是起源于渗透深度的不同。在微观测试方法中，不同的渗透深度必须首先考虑刻度因素6。或者，可以用硬度测量仪来教正，以IRHD为准。

- 重要性和用途

4．1 这个硬度测试是通过在一定条件下，把一个刚性的球放进橡胶试样里，由不同的

深度来转化为国际标准的硬度值。0代表一种材料的弹性模量为0，100则表示一种材料有无限大的弹性模量。这个范围已经覆盖了在以下条件下的大多数的硬度：和原始模量不同的是，IRHD采用大约的硬度范围比值来做代表。对于硫化后的橡胶，在通常的弹力范围下，用IRHD的测量可以和D2240中的方法A的硬度计有可比性。

4．1．1 对于象自然橡胶一样的等方性材料，以IRHD为准的硬度就和标准的原始模量有很大的关系。而对于各向异向的材料来说，这种关系就没那么明显。

4．1．2 在橡胶中的渗透深度和IRHD的关系可以用以下的来表示：

4．1．2．1 对于等方性的材料，渗透深度和原始模量的关系可以由下式来表达：

F/M = 1.9R2(P/R)1.35

上式中，F = 力

M = 原始模量 MPA

R = 球半径 mm

P = 渗透深度 mm

4．1．2．2 用一条对数曲线 来表示IRHD的硬度，如图一。这条曲线是由以下定义的。

4．1．2．3 log10M的数值等于曲线的中点0.364，也即是M=2。31MPA或者335psi.

4．1．2．4 最大的斜率是每单位log10M就增加57个IRHD单位。

- 设备仪器

5．1 设备的基本部分如下述。主要的尺寸和负荷在表1中列了出来。

表1   仪器要求

标准测试仪                    微观测试仪

刚球直径，mm           2.38±0.01        2.50±.01           0.395±0.005

施在刚球上的最小力NA  0.30±0.02        0.29±0.02         0.0083±0.0005

施在刚球上的较大力NA  5.23±0.01        5.4±00001        0.1455±0.00005

施在刚球上的总力NA    5.53±0.03        5.7±0.03            0.153±0.001

脚架外径,mm           20±1             20±1                3.35±0.15

脚架内径，mm           6±1              6±1                1.00±0.15

脚架支力，NB          8.3±1.5           8.3±1.5             0.235±0.03C

A包括仪器的摩擦力

B这些力应该和与实际应用中的保持一致，实验中，保证每个试样表面承受30±0.5K

C当施与最大力在刚球上时脚架的力

5．1．1垂直的，防水的，在钢球处终止

5．1．2 动力供给----用来提供 个小动力和一个大动力，例外就是这个动力有可以在

这二者间转换的功能。这是为了使动力能够和特定的试样匹配。

5．1．3 测量仪器---需要一种机械的，光的，或者电子的仪器，来测量随着负荷的增

大可以逐渐的显示标准长度或者直接转换为IRHD。

5．1．4 脚架----应该用一个脚架把渗透深度测量仪严格的定住，同时也定住活塞。在测量过程中，活塞是用来施力给橡胶的，因此，作为定位面的上表面应该要准确定位。

5．1．5 振荡器---例如，通过一个电子蜂鸣器，轻轻的振荡设备，从而达到克服所有摩擦力的目的，不过不可以超过最小负荷的5%。这个仪器在整套设备中可以忽略本身的摩擦力。

- 测试试样

6.1 为了得到测试样品间的相互可比性，各个试样都要有同样的厚度，而且上下表面必

须光滑，平整，而且相互平行。要是厚度不够，可以两块橡胶试样一起做实验（不许超过两块一起做）以达到所要求的厚度。至于橡胶厚度的确定，由实验操作者的习惯来确定。

6．2 标准测试----标准的测试的试样的厚度应该在8到10mm之间，非标准试样可能更加厚点或者薄点，但是最薄是4mm。这些标准或者非标准的试样的横向尺寸应该不小于20mm，表2给出了一些合适的测试距离，即离试样边缘的距离。

表2     测试点离开试样边缘的最小距离

测试试样的厚度                               从边缘起的最小距离

mm            in.                            mm               in.

4             0.16                           7.0              0.28

6             0.25                           8.0              0.31

8             0.3                            9.0              0.35

10            0.4                           10.0              0.40

15            0.6                           11.5              0.45

25            1.0                           12.5              0.50

6．3 微观测试----微观测试的标准试样厚度应该在2到2.5mm之间，非标准试样可能会厚点或者薄点，但是最薄不要超过1mm。对于标准或者非标准的的试样的横向尺寸必须注意，

在测量时测量点离开边缘至少不少于2mm。当被测试样大于4mm而且在微观测试仪上测，则

在测量时测量点应该离开边缘尽量远。曲面试样的测试，比如说O形圈，在测试中应该注意装上一些定位以防止在测试过程中的移动会影响测量结果，不过即使如此，测量到的结果和

那些光滑表面测量的结果也不具可不性。

- 测试温度

7.1 这个测试一般应该在23±2°C下进行。所有测试试样至少在测试前三小时必须获

得这个温度。要是试样在过大湿度的空气中弄潮湿了，则在实验前24小时相对湿度必须控制到50±5%。当测试要求温度高点或者低点时，试样温度必须和实验腔温度一致，而且温度必须平衡，这些测试温度应该从D1349中的特定温度中选择。

- 程序

8．1 使试样的条件和7.1保持的一致。用云母轻擦试样的上下表面。让试样放在一水

平刚硬平台上，然后让试样静止下来。按下活塞，刚球在垂直方向上获得轻小的力，压在试样表面5秒钟。

8.2 假如仪表是IRHD制的，旋转仪表的玻璃框使指针指到100（注意不要让任何外力施与这个仪表）。施更大的力在活塞上，所有的力作用在刚球上，30秒。记录下仪表上的读数，这就是试样的IRHD制硬度。

8．3 假如这个测量仪器不是IRHD制的，而是米制或者英寸制的。则按下面的方法来做，记录下活塞动作30秒后的位移，然后在表3查出相应的IRHD值。或者由表3转化而来的相应的曲线。

表3      IRHD和渗透深度的关系

IRHD           活塞位移           IRHD            活塞位移

mm         mils                  mm            mils

28        1.934        76.1        47       1.055          41.5

29         1.867        73.5       48       1.024          40.3.

30         1.803        71.0       49       0.994          39.1

31         1.743        68.6       50       0.964          38.0

32         1.685        66.4       51       0.936          36.8

33         1.630        64.2       52       0.908          35.8

34         1.578        62.1       53       0.881          34.7

35         1.528        60.1       54       0.855          33.7

36         1.479        58.2       55       0.830          32.7

37         1.433        56.4       56       0.805          31.7

38         1.389        54.7       57       0.781          30.8

39         1.346        53.0       58       0.758          29.8

40         1.305        51.4       59       0.735          28.9

41         1.265        49.8       60       0.713          28.1

42         1.227        48.3       61       0.691          27.2

43         1.190        46.9       62       0.670          26.4

44         1.155        45.5       63       0.649          25.5

45         1.120        44.1       64       0.629          24.7

46         1.087        42.8       65       0.609          24.0

66         0.589        23.2       85       0.280          11.0

67         0.570        22.5       86       0.266          10.5

68         0.552        21.7       87       0.251          9.9

69         0.534        21.0       88       0.237          9.3

70         0.516        20.3       89       0.223          8.8

71         0.498        19.6       90       0.209          8.2

72         0.481        18.9       91       0.195          7.7

73         0.464        18.3       92       0.180          7.1

74         0.447        17.6       93       0.166          6.5

75         0.431        17.0       94       0.151          5.9

76         0.415        16.3       95       0.135          5.3

77         0.399        15.7       96       0.119          4.7

78         0.384        15.1       97       0.102          4.0

79         0.368        14.5       98       0.083          3.3

80         0.353        13.9       99       0.060          2.4

81         0.338        13.3       100      0.000          0.0

82         0.323        12.7

83         0.309        12.2

84         0.294        11.6

8．4 在每个试样取3—5个分散的点来测量，每个点测量一次。取所有测量值的中值为标准值，用IRHD制。

- 报告

9．1 报告应该包括以下几点：

9．1．1 IRHD中硬度的表述。在一些曲线或者不规则形状表面试样测量到的值应该加

以证明，它们是表现硬度。

9．1．2 试样的尺寸，还有试样的数量。要是曲线或者不规则形状表面试样：试样描述，夹装方法，测试方法。

9．1．3 被测表面的类型，浇铸，磨光，或者其他。

9．1．4 用了何种测试方法，如微观测量法。

9．1．5 测试温度。

10．精度和误差

10．1 这里的精度和误差部分是与D4483保持一致的。请看D4483中的参数还有一些统计数据。

10．2 精度—再现能力和重复能力。结果都是取中值的。

10．3 对于在实验中所用到的不同的材料，这是在两天内在六个实验室的测试结果。对再现能力和重复能力的测量数据在表四中。

10．4 对于这个测试方法的精度问题在以下叙述。用一些合适的参数r和R来表示一些结果。r和R是表示与一些材料的测试的结果有关，不管在什么时间什么材料的测试，这参数在表4列出来。

10．5 再现性---在表4中，用r来表示再现性。要是有两个结果，是在实验中得出的，但是与表4列出的有所不同，则表示是由不同的材料做实验的。

10．6 重复性---在表4中，用R来表示重复性。要是有两个结果，是在实验中得到的，但与表4列出的不同，则表示是由不同的材料做的实验。

10．7 有一组数据，（r）和(R) 是以百分比的形式来定义的，和r与R有等效的表达作用。

10．8 误差---在测试术语中，误差是指测试平均值和理论真值之间的误差。理论真值是不存在的没有为这个值只是实验中定义出来的。真值是测不出来的。

表4       某些材料的测试结果（IRHD）

Material     Average             within lab A                   between lab

Sr      r        (r)B       SR     R      (R)

材料1     41.51      0.1140     0.3227   0.777     3.1126   8.8087  21.221

材料2     52.67      0.4143     1.1725   2.226     2.7121   7.6752  14.573

材料3     65.09      0.3617     1.0236   1.573     2.8652   8.1086  12.457

材料4     75.08      0.5236     1.4818   1.974     2.8091   7.9497  10.589

Pooled value58.59    0.3915      1.1079   1.891     2.9055   8.2225  14.035

Sr = 再现性的标准偏移量

r  = 再现性 = 2.83倍Sr

（r）= 再现性（百分比）

SR= 重复性的标准偏移量

R = 重复性 = 2.83倍SR

（R）=重复性（百分比）