UL94 燃烧测试之阻燃等级划分

UL94 HB级防火试验(Horizontal Burning Test)

样品要求：

1) 片状：切割、熔铸、注塑等方式均可，边沿光滑、表面干净、密度均匀。

2) 尺寸：长125±5mm(5") ×宽13.0±0.5mm(1/2")×厚度，厚度一般为1.5mm(1/16")、3.0mm (1/8")、6.0mm (1/4")。样品最大厚度不超过13mm， 最大宽度不超过13.5mm，角半径不大于1.3mm。

3) 系列：若颜色、密度等有多种型号，则要提供相应的有代表性的样品。

4) 数量：样品最少2套、每套3件样品。

样品预处理：

样品测试前先在23℃，50%相对湿度下放置48 小时。

测试程序：

1) 划线：每一试片在长向25mm及100mm处画线做记号。

2) 夹持：夹住靠近100mm记号处的样品尾端，长向保持水平，宽向与水平面成45±2º，丝网固定在样品下面100±1mm 处。

3) 燃气：甲烷流量 105ml/min，背压力0.1kpa。

4) 火焰：焰高 20±1mm。

5) 燃烧：试片置入火焰6mm深处，燃烧试片未固定的一端30±1秒后或燃烧至25mm记号处时移开火焰。

6) 计时：火焰燃烧至25±1mm记号处时开始计时，计下停燃烧时所用的时间和燃烧过的长度。

7) 计算：V=60L/t，V 是燃烧速度(mm/min)，L 是燃烧过的长度(mm)，t 是燃烧时间(s)。

试验记录：

1) 火焰燃烧至25±1mm记号和100±1mm记号之间，记录燃烧过的长度(L)和燃烧此长度所用的时间(t)。

2) 若火焰燃烧通过了100±1mm记号，则记录从25±1mm记号处到100±1mm记号处所用的时间。

3) 计算所得出的燃烧速度。

HB 火焰等级的评定：

1) 跨度 75mm 上厚度3.0～13mm 的样品，燃烧速度≤40 mm/min。

2) 跨度 75mm 上厚度<3.0 的样品，燃烧速度≤75 mm/min。

3) 在 100mm记号之前停止燃烧。

结果符合上述条件的样品则为HB级。

说明：

1) 3±0.2mm 的样品能通过火焰测试，则此结论适用于厚度在1.5～3mm 之间的所有样品。

2) 样品至少需要2 套，每套3 件，若第一套中仅一件样品不合格，则可以用第二套样品来重新试验。

UL94 V-0 / V-1 / V-2级防火试验(Vertical Burning Test, V-0 / V-1 / V-2)

样品要求：

1) 片状：切割、熔铸、注塑等方式均可，边沿光滑、表面干净、密度均匀。

2) 尺寸：长125±5mm(5") ×宽13.0±0.5mm(1/2")×厚度，厚度一般为0.7mm(1/32")、1.5mm(1/16")、3mm(1/8")，需要提供测试的最小厚度样品和最大厚度样品，样品最大厚度不超过13mm，如果最小厚度样品和最大厚度样品测试得出的结果不一致，则还需提供中间尺寸的样品，中间尺寸厚度跨度不超过3.2mm，角半径不大于1.3mm。

3) 系列：若颜色、密度等有多种型号，则要提供相应的有代表性的样品。

4) 数量：样品最少 2 套、每套5 件样品。

样品预处理：

每一厚度总共10 个试片(分为两组)被测试。

每一厚度取5 个试片为一组在23℃、50%RH下放置48小时后测试。

同一厚度另取5 个试片为一组在70℃下放置168小时后，在室温下冷却至少4 小时后测试。

测试程序：

1) 夹持：从上端夹入6mm，长度方向朝下，样品下端离预置棉花层上表面保持300±10mm距离，100%纯度的棉花，重量0.08g，尺寸50mm×50mm，最大厚度不超过6mm。

2) 燃具：甲烷流量 105ml/min，背压力0.1kpa。

3) 火焰：焰高 20±1mm。

4) 燃烧：火焰中心置于样品下边沿中点处，燃具顶部到样品下端距离为10±1mm，维持10±0.5 秒，如果燃烧过程中样品出现形状和位置的变化，燃具要随之调整，若测试过程中有熔融物滴落，可将燃具倾斜至45º，燃烧10±0.5 秒后以300mm/min 的速度移开燃具至少150mm，同时开始记录余焰时间t1，余焰停止时立刻再次燃烧10±0.5 秒，移开后记录余焰时间t2 和余燃时间t3。

说明：余焰和余燃的判别可以用小片棉花接触，能点燃则为余焰。

如果点燃后火焰熄灭，则忽略该样品，用另外的样品进行测试。若是因为样品发出的气体将火焰熄灭，则应立即点燃燃具继续燃烧，直到燃烧时间达到10±0.5 秒时停止并移开燃具。

试验记录：

1) 第一次余焰时间 t1；

2) 第二次余焰时间 t2；

3) 第二次余燃时间 t3；

4) 样品是否燃尽；

5) 试验过程中滴落的微粒是否点燃棉花。

V 火焰等级的评定：

V-0 等级

1.在每一次本生灯火焰燃烧10 秒钟移开后，没有任何一个试片被火焰点燃超过10 秒钟。

2.每一组的5 个试片中，共10 次火焰燃烧10 秒钟移开后，总共火焰燃烧的时间不超过50 秒钟。

3.没有任何试片被火焰点燃并燃烧到试片被夹住固定的上端。

4.没有任何试片滴落的火焰分子会点燃300mm 下的干燥的吸收性外科用棉花。

5.没有任何试片在第二次测试火焰移开后燃烧持续超过30 秒钟。

V-1 等级

1.在每一次本生灯火焰燃烧10 秒钟移开后，没有任何一个试片被火焰点燃超过30 秒钟。

2.每一组的5 个试片中，共1 0 次火焰燃烧10 秒钟移开后，总共火焰燃烧时间不超过250 秒钟。

3.没有任何试片被火焰点燃并燃烧到试片被夹住固定的上端。

4.没有任何试片滴落的火焰分子会点燃300mm 下干燥的吸收性外科用棉花。

5.没有任何试片在第二次测试火焰移开后燃烧持续超过60 秒钟。

V-2 等级

1.在每一次本生灯火焰燃烧1 0 秒钟移开后没有任何一个试片被火焰点燃超过30 秒钟。

2.每一组的5 个试片中，若10 次火焰燃烧10 秒钟移开后，总共火焰燃烧不超过250 秒钟。

3.没有任何试片被火焰点燃并燃烧到试片被夹住固定的上端。

4.试片滴落的火焰分子会有短暂的燃烧，且会点燃300mm 之下的干燥的吸收性外科用棉花层。

5.没有任何试片在第二次测试火焰移开后燃烧持续超过60 秒钟。

说明：五个样品中仅有一个样品不合格，可用第二套样品来进行测试；当t2 +t3 为51～55 秒(V-1)或251～255秒(V-2)时也会用另外一套样品来进行结果验证，尼龙66申请V-2 级时，要以小于120RV 的形式提供，如果RV 等于或大于120，怎模塑样品的RV 不能小于RV 的70%。

UL94 5V 级防火试验(500W 125mm Vertical Burning Test, 5VA / 5VB)

样品要求：

1) 片状：切割、熔铸、注塑等方式均可，边沿光滑、表面干净、密度均匀。

2) 尺寸：片状样品，长125mm(5")×宽13mm(1/2")× 厚度[一般为3mm(1/8")]，提供最小厚度的样品。

块状样品，长150mm(6")×宽l50mm(6")× 厚度[一般为3mm(1/8")]，提供最小厚度的样品。

厚一点的样品也需要提供，以防测试结果不一致，样品最大厚度不超过13mm，角半径不超过1.3mm。

样品预处理：

每一厚度总共10 个试片(分为两组)被测试。

每一厚度取5 个试片为一组在23℃、50%RH下放置48小时后测试。

同一厚度另取5 个试片为一组在70℃下放置168小时后，在室温下冷却至少4 小时后测试。

片状样品测试程序：

1) 夹持：从上端夹持 6mm，长度方向垂直，样品下端距桌面预置棉花层的上表面300±10mm，棉花为100%纯棉，重量为0.08g，尺寸为50mm×50mm，厚度最大为6mm。

2) 燃具：甲烷流量 965ml/min，背压力1.25±0.25kpa。

3) 火焰：焰高 125±10mm，内焰40±2mm，倾斜20±5º，窄边对准燃具。

4) 燃烧：从样品角尖处开始燃烧，保证内焰接触样品，燃具倾斜20º，燃烧5±0.5 秒，共进行5 次燃烧，如果燃烧过程中有粒子滴落、样品收缩或伸张，要相应地调整燃具以保证内焰接触样品。

试验记录：

1) 余焰时间和余燃时间。

2) 滴落粒子是否点燃棉花。

块状样品测试程序：

除了试板以水平方式放置，火焰燃烧试板的底面以外，其测试程序都与测试片状样品的程序相同。

5V 火焰等级的评定：

UL94 5VA 等级

1.在第5 次的火焰燃烧5 秒钟之后，没有任何一片试片被点燃或持续燃烧超过60 秒。

2.没有任何试片滴落的火焰分子会点燃放置于下面300mm(12")的干燥吸收性外科用棉花层。

3.没有任何一片试板被火焰穿透。

UL94 5VB 等级

1.在第5 次的火焰燃烧5 秒钟之后，没有任何一片试片被点燃或持续燃烧超过60 秒。

2.没有任何试片滴落的火焰分子会点燃放置于下面300mm(12")的干燥吸收性外科用棉花层。

3.试板可被火焰穿透。

说明：

1) 结果需根据条状样品和块状样品的测试结果进行判定。

2) 进行 5V 防火试验的材料需先符合V 级防火试验的测试要求。

3) 5个条状样品中仅有1个不合格或3个块状样品仅有一个不合格，可用另外一组样品进行重测。