如何设定电解测定范围

设定电解范围是依据测量的厚度及测量所需的角析能力，如果设定的解析能力太高，则需较长的测试时间，请按下列图表选择适当的范围。

|  | 电解速度 | 解析力 | 测量样品的镀层厚度nm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | Nm/s | Nm | 测量时间 | 精度 |
| 2 | 250 | 100 | 4000&以上 | 8000&以上 |
| 1 | 125 | 100 | 2000-5000 | 5000-10000 |
| 0．4 | 50 | 10 | 1000-3000 | 2000-6000 |
| 0．2 | 25 | 10 | 400-1500 | 800-3000 |
| 0．1 | 12．5 | 10 | 200-500 | 400-1000 |
| 0．04 | 5 | 1 | 100-300 | 200-600 |
| 0．02 | 2．5 | 1 | 40-150 | 80-300 |
| 0．01 | 1．25 | 1 | -50 | -100 |

科迪仪器专业生产TR200表面粗糙度仪、TR110粗糙度仪、CT-3普及型电解式膜厚计、COSMOS-2X荧光X射线膜厚仪、DJH-G电解式测厚仪、CTM-208电解测厚仪