《弹性建筑涂料》标准

东莞市科迪仪器有限公司专业生产紫外光辐射试验机及氙灯耐气候试验机及各种老化试验机及盐雾腐蚀试验箱等环境检测设备及光学类检测设备，详情请来电咨询。（电话：13580759144王玲）

7.10 耐洗刷性
除试板制备外，按GB/T9266规定进行。每一试样制备两块试板进行平行试验。洗刷至规定的次数时，两块试板中有一块试板未露出底材，则认为其耐洗刷性合格。
7.11耐人工老化性
试验按GB/T1865规定进行。结果的评定按GB/T1766进行。其中变色等级的评定按GB／T1766－1995中4.2.2进行。
7.12涂层耐温变性
按JG/T25规定进行，做5次循环，[（23±2）℃水中浸泡18h，（-20±2）℃冷冻3h，（50±2）℃热烘3h为一次循环]。三块样板中至少应有两块样板未出现粉化、起鼓、开裂、剥落，无明显变色等涂膜病态现象，可评定为“无异常”。如出现出现以上涂膜病态现象，按GB/T1766进行描述。
7.13 耐沾污性
除养护外，按GB/T 9755附录A规定进行。对于使用紫外光交联乳液的弹性涂料，14d养护后，需进行4h的紫外光照射后进行测试。（按照GB/T16422.3-1997标准进行照射，暴露方式1，光源采用UV-A340型灯管）。

注:特殊情况,双方商定进行。
7.14 拉伸性能
测试按GB/T528规定进行。试样为该标准中的Ⅰ型试样，干膜厚度（1.0±0.2）mm,正反面朝上各养护7d,共养护14d。低温拉伸性能拉伸速度为50mm/min，其他拉伸速度为200mm/min。
7.14.1 无处理的拉伸性测定
将试件在标准条件下养护14d，然后将试件安装在拉力机夹具中，记录拉力机标线间所示数值（Lo），以200mm/min的拉伸速度拉伸试件至出现裂口，记录此时标线间距离数值（L1），读数精确到0.05mm。并记录试件拉伸至断裂过程中出现的最大荷栽（F）。
7.14.2 热处理后的拉伸性测定
将标准条件养护14d后的膜置于釉面砖上，然后一起放在（80±2）℃的干燥箱内，试件与干燥箱壁间距不小于50mm，试件中心与温度计的水银球应在同一水平面上，恒温7d后取出，放置在标准条件下1d,然后在标准条件下按7.14.1测试其拉伸性能。
7.14.3 -10℃下的拉伸性测定
将试件安装在环境温度-10℃的拉力机夹具中，在此温度条件下预冷1h，以50mm/min的拉伸速度拉伸试件至出现裂口，记录此时标尺数值（L1），读数精确到0.05mm。