- ASTM标准简介

1 ASTM 标准分类

ASTM 标准分以下六种类型。

(1)标准试验方法(Standard Test Method)它是为鉴定、检测和评估材料、产品、系统或服务的质量、特性及参数等指标而采用的规定程序。

(2)标准规范(Standard Specification) 它对材料、产品、系统，或项目提出技术要求并给出具体说明，同时还提出了满足技术要求而应采用的程序。

(3)标准惯例(Standard Practice) 它对一种或多种特定的操作或功能给予说明，但不产生测试结果的程序。

(4)标准术语(Standard Terminology) 它对名词进行描述或定义，符号、缩略语、首字缩写进行说明。

(5)标准指南(Standard Guide) 它对某一系列进行选择或对用法进行说明，但不介绍具体实施方法。

(6)标准分类(Class．fication) 它根据其来源、组成、性能或用途，对材料、产品、系统，或特定服务进行区分和归类。

负责ASTM 标准制定工作的是ASTM132个主技术委员会以及下设的2004个分技术委员会，目前共有约35 000名技术成员为其工作，其中负责力学性能测试(Mechanical Testing)标准的是E28主技术委员会，并下设以下几个分技术委员会：

E28．01力学测试设备和装置的校准

E28．02延性和弯曲试验

E28．03弹性

E28．04单轴试验

E28．06压痕硬度试验

E28．07冲击试验

E28．10温度和应力松弛的影响

E28．13残余应力测试

E28．14应变计

E28．15自动化测试

E28．91编辑和术语

负责金相检验(Metallography)标准的是E04主技术委员会，其下设以下几个分技术委员会：

E04．01样品制备

E04．02术语

E04．03光学显微镜

E04．05显微硬度

E04．08晶粒度

E04．09夹杂物

E04．11 X射线和电子金相

E04．14定量金相

2 ASTM 标准的表示形式

ASTM标准用标准代号+字母分类代码+标准序号+制定年份+标准英文名称来表示。

(1)标准序号后如带字母M 则为公制单位标准，不带字母M 的为英制单位标准。

(2)制定年代后面如有括号，则括号内的年代表示标准重新审定的年代。

(3)制定年代后面如有a，b，C．⋯ ．．，则表示标准修订版次。

(4)制定年代后面如有￡1，￡2，￡3．⋯ ．．，则表示标准仅进行编辑性修改而无实质内容修改的次数

(5)字母分类代码的含义：

A— — 黑色金属

B— — 有色金属

C— —水泥，陶瓷，混凝土与砖石材料

D— —其它各种材料(石油产品，燃料，低强塑料等)

E— —杂类(金属化学分析，耐火试验，无损试验，统计方法等)

F— —特殊用途材料(电子材料，防震材料，医用外科用材料等)材料的腐蚀、变质与降级

3 ASTM 标准出版物

ASTM 现有11 000多项在用标准，每年在ASTM标准年鉴中分15类(Section)(不包括索引)7O余卷(Volume)公开发布。这15类是：

索引

O1．钢铁产品

O2．有色金属

O3．金属试验方法及分析程序

O4．建筑材料

O5．石油产品、润滑剂及矿物燃料

O6．油漆、相关涂料和芳香族化合物

O7．纺织品

O8．塑料

O9．橡胶

1O．电气绝缘体和电子产品

11．水和环境技术

12．核能、太阳能和地热能

13．医疗设备和服务

14．仪器仪表及一般试验方法

15．通用工业产品、特殊化学制品和消耗材料

其中第三类“金属试验方法及分析程序”分为六卷，它们是：O3．O1金属一力学性能试验，高温和低温试验．金相

O3．O2磨损和腐蚀，金属腐蚀

O3．O3无损检测

O3．O4磁性能

O3．O5金属、矿物和相关材料化学分析(1)：E32一El724

O3．O6金属、矿物和相关材料化学分析(2)：E172． 以后；分子光谱，表面分析

ASTM 金属力学性能测试和金相检验标准般都发布在O3．O1卷，部分发布在其它巷中(如A370发布在01．O2卷)。

- 目前常用的ASTM 金属力学性能测试标准有：

AS FM A37O—O2el钢产品力学性能试验方法和定义

ASTM B557-02锻造和铸造铝合金及镁合金产品拉伸试验方法

ASTM B557M-02锻造和铸造铝合金及镁合金产品拉伸试验方法(公制)

ASTM E4一O2试验机力值的校验方法

ASTM E6—02a力学性能试验方法相关术语

ASTM E8一O 1e1金属材料拉伸试验方法

ASTM ESM 一01el金属材料拉伸试验方法(公制)

ASTM E9—89a(2000)金属材料室温压缩试验方法

AS FM ElO—O1金属材料布氏硬度试验方法

A STM E18—02金属材料洛氏硬度和洛氏表面硬度试验方法

ASTM E2l一92(1998)el金属材料高温拉伸试验方法

ASTM E23—02金属材料缺口试样冲击试验方法

ASTM E74—02试验机用测力仪的校准规程

ASTM E83-02引伸计的校验和分级方法

AS FM E92—82(2003)金属材料维氏硬度试验方法

ASTM E1O3—84(2002)金属材料快速压痕硬度试验方法

ASTM E110—82(2002)用便携式硬度仪测定金属材料压痕硬度的试验方法

ASTM E111—97杨氏弹性模量、正切模量和弦向模量的试验方法

ASTM E132—97室温泊松比试验方法

AS FM E139—00el金属材料蠕变、蠕变断裂和应力断裂试验方法

ASTM E143-02室温剪切模量试验方法

ASTM 9O一92(1997)焊缝塑性导向弯曲试验方法

AS FM E2O8—95a(2000)铁素体钢无塑性转变温度落锤试验方法

ASTM F290—97a金属材料塑性弯曲试验方法

ASTM E328-02材料和结构应力松弛试验方法

ASTM E345—93(2002)金属箔拉伸试验方法

ASTM E517一O0金属薄板塑性应变比r试验方法

ASTM E604—83(2002)金属材料动态断裂试验方法

ASTM E643—84(2000)金属薄板材料杯突试验方法

ASTM E646—00金属薄板材料拉伸应变硬化指数( 值)试验方法

ASTM E1236—91(1997)夏比冲击试验机校准规程

ASTM E1856—97(2002)万能试验机计算机化数据采集系统评价指南

ASTM E1875—00el动态杨氏模量，剪切模量和泊松比试验方法(共振法)

ASTM E1876-01杨氏模量，剪切模量和泊松比试验方法(脉冲激磁法)

- 目前常用的ASTM金相检验标准有：

ASTM E3-01金相试样制备规程

ASTM E7-01金相检验相关术语

ASTM E45—97(2OO2)钢中夹杂物含量测定方法

ASTM E81—96(2001)定量极性图试验方法

ASTM Eg2—9l(2001)金属晶体取向试验方法

ASTM E1 1 2—96el平均晶粒度试验方法

ASTM E340—00el金属和合金宏观侵蚀试验方法

ASTM E381—01钢棒材、钢坯和锻件宏观侵蚀试验方法

ASTM E384—99el材料显微硬度试验方法

ASTM E4O7—99金属和合金微观侵蚀规程

ASTM E768—99钢中夹杂物自动化检验用试样的制备和评定规程

ASTM F93O一99金相试样最大晶粒(AI A晶粒)的试验方法

ASTM ElO77一O1e1钢中脱碳层深度试验方法

ASTM E1122—96(2002)用自动图像仪评价

- JK夹杂物级别的试验方法

ASTM E1181-02双重晶粒度试验方法

ASTM E1245—03用自动图像仪测定金属中夹杂物和第二相的试验方法

ASTM E1268—01带状组织或显微组织取向的评定规程

ASTM E1382—97用半自动和自动图像仪测定平均晶粒度的试验方法

ASTM E2014—99金相实验室安全指南

ASTM E2109—01热喷涂层孔隙面积百分比试验方法。

ASTM E2149—01动态接触条件下固定抗菌剂抗菌活性测定的标准试验方法

ASTM F963《消费者标准安全规范：玩具安全》