## 李宁鞋物性测试方法11

项目名称：

耐黄变测试

方法编号：LN-11

更改内容：

无

测试目的：

检测各类白色或其他容易变色的鞋类材料在一定温度、光照、时间后试样表面颜色变化程度。

测试范围：

本检测方法适用于各类鞋用织物、皮革、中底、大底、各类辅料和成鞋等。

测试器具：

- 耐黄变试验箱UA型

- GB/T250变色卡

测试条件：

- 温度50ºC

样品尺寸：

- 样品（长度≥70mm，宽度≥40mm）：70mm×40mm

40mm                              40mm

70mm

- 样品（长度≥70mm，宽度＜40mm）：70mm×宽度

- 样品（长度＜70mm，宽度≥40mm）：长度×40mm

- 样品（长度＜70mm，宽度＜40mm）：长度×宽度

- 成鞋：要裁成各个部分测试，结果中必须要有鞋面、鞋底和侧边的黄变结果。

参数要求：

- 转盘与光源的距离：250mm

- 300W灯泡

- 试验温度：50ºC

- 试验时间：面料24小时 底料12小时

测试步骤：

- 调节光源与转盘距离为250mm。

- 将样品放入耐黄变试验箱的转盘中，正面朝上，表面需平整，不能有卷曲。要注意样品不能太靠近转盘的中心（距离中心大于50mm），也不能太靠近外圈（距离外圈大于50mm）。（如果转盘较小的，则在离中心圆心50mm-150mm的半径范围内均可使用），材料与材料之间要有一定空隙，不能相互重合叠加。

- 启动电源，将温度设定为50ºC，待温度到达所设值时，打开照射光源到最强档，启动转盘，启动时间开关。

- 注意“TIMER”仪表之时间读数，到达时间（一般情况：面料24小时，底料12小时）后，关机取出样品。

- 待样品冷却后，把样品放入标准光源箱中，采用D65光源，观察样品与未试验的原始样品的变化情况，用GB/T250变色卡进行评级。

注意事项：

- 原则上所有材料（底料深色材料除外）均要求耐黄变测试。

- 如材料有几种颜色，几种颜色都要评级，并以黄变最深的作为最终结果。

- 复合网布要用复合好的材料做耐黄变测试。

- 试片和成品结果冲突时，以成品结果为准。

- 灯泡累计使用时间不能超过1000小时。

- 评级需在24小时内完成。

结果计算或判定：

根据样品的评级结果，依李宁标准进行判定。