TSY-27土工膜厚度仪，土工厚度仪，厚度仪

适用范围

土工膜厚度仪是该试验仪器厂针对土工膜厚度的测量，在土工布厚度仪的基础上，自主研发的新一代检测仪器，做到了专项项目有专门的针对性的仪器来检查，使是检测结果更加精确，数据更加清晰。此厚度仪是依据T1112-2006有关规程研发，本仪器用机械测量法测定土工薄膜、薄片厚度的试验方法。本仪器适用于没有压花和波纹的土工薄膜、薄片。

一、土工膜厚度仪仪器设备及材料

1.	基准板：表面应平整光滑，并有足够的面积。

2.	千分表：最小分度值0.001mm.

二、土工膜厚度仪试验步骤：

1.	取样：沿样品的纵向距端部大约1m的位置横向截取试样，试样条宽100mm,无折痕和其他缺陷。

2.	试样调湿和状态调节：按本规程规定进行。

3.	基准板、试样和千分表表头应无灰尘、油污。

4.	测量前将千分表放置在基准板上校准表读值基准点，测量后重新检查基准点是否变动。

5.	测量厚度时，要轻轻放下表侧头，待指针稳定后读数。

6.	当土工（膜）片宽大于2000mm时，每200mm测量一点；膜（片）宽在300～2000mm时，以大致相等间距测量10点；膜（片）宽在100～300mm时，每50mm测量一点；膜（片）宽小于100mm时，至少测量3点。对于未裁毛边的样品，应在离边缘50mm以外进行测量。

售后承诺

1．在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供"五包:保修、包退、包换、包送、包拆装"服务。产品质保期通常为一年，可根据用户需求延长质保。

2．在接到质量信息反馈时，我们将快速处理意见，或赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。

3．该仪器厂为出厂的产品提供必要的技术文件和产品出厂合格证书等相关文件。

4．根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。