产品名称：TSY-24钠基膨润土防水毯渗透系数的测定仪，防水毯渗透系数的测定仪，钠基膨润土防水毯渗透仪，渗透系数测定仪

一、钠基膨润土防水毯渗透系数的测定仪简介

本测定仪依据JG/T193-2006钠基膨润土防水毯渗透系数的测定之标准，研发制作，适用于钠基膨润土防水毯一定压差作用下会产生微小渗流，测定在规定水力压差下一定时间内通过试样的渗流量及试样厚度，即可计算求出渗透系数。

一、防水毯渗透系数的测定仪试验程序

1.连进供水管⑴裁剪两张直径70mm±2mm的滤纸，在一个装有去离子水或除去水的容器内浸渍两块透水石和滤纸。在底盖一侧涂上一层薄薄的高真空硅脂。在渗透室基座上安装一块透水石，在透水石上面依次铺上滤纸、试样和滤纸，然后在放一块透水石后安装上顶盖。围绕试样放置柔性薄膜（薄膜应能承受足够的液压），然后在试样两端安装“o”型圈。

2.将渗透室充满水，连接供水室和渗透室的管路，同时接通整个水利系统。在渗透室上作用一个较小的指定压力（7KPa～35KPa），在试样上部和下部施加更小的压力，使整个水利系统的水都流动起来，然后打开排气管线上的阀门，排出入水管线、出水管线和排气管线中的可见气泡以及柔性薄膜内试样上部和下部的可见气泡。

3.调节渗透室初始压力为35KPa,调节试样上部和下部的初始反压为15kpa.给渗透室及试样上部和下部缓慢增压，保持此状态48h,使试样达到饱和状态。

4.进行渗透系数测量实验。增加试样下部的压力至30KPa,待压力稳定后开始测定渗透系数。每个1h测试一次通过试样的流量及横跨试样的水压差。当符合下列几点规定时，可结束实验：⑴8h内测试的次数不得小于3次；⑵最后连续三次测试中，进口流量和出口流量的比率应该在0.75～1.25之间；⑶最后连续3次测得的流量值不应有明显的上升或下降的趋势；⑷最后连续3次测得流量值在平均流量取出试样，测量并记录试验结束时试样的高度和直径。

三、渗透系数的测定仪技术参数

1.	试样尺寸：￠70mm

2.	最大试验力：50MPa

3.外形尺寸：600X750X1900

4.整机重量：150Kg

售后承诺

1．在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供"五包:保修、包退、包换、包送、包拆装"服务。产品质保期通常为一年，可根据用户需求延长质保。

2．在接到质量信息反馈时，我们将快速处理意见，或赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。

3．该仪器厂为出厂的产品提供必要的技术文件和产品出厂合格证书等相关文件。

4．根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。