产品名称：土工布动态穿孔测定仪 土工布动态穿孔试验仪 土工布动态穿孔试验机 土工合成材料落锥穿孔试验仪 土工布落锥穿孔试验仪 土工合成材料落锥穿透试验仪

土工布动态穿孔测定仪简介：本仪器用于测定土工布及其有关产品抵抗从固定高度落下 的钢锥穿透的能力，表征了尖石跌落在土工布表面后对土工布造成的损坏程度，其性能符合国家标准GB/T17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验 ?? 落锥法》的要求。 
土工布动态穿孔测定仪原理： 
将土工布试样水平夹持在夹持环中，使规定质量的钢锥从500mm高度跌落在试样上，在试样上形成破洞，再以标有刻度的小角量锥插入破洞中测得穿透的程度。 
土工布动态穿孔测定仪【符合标准】：
GB/T17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验 ?? 落锥法》
 【适用范围】：用于测试各种土工材料抵抗从固定高度落下的钢锥穿透能力，以表征土工材料抗岩石跌落性能。
 【技术参数】：
1． 夹持环内径：150±0.5（mm） 
2． 钢锥尖顶到试样距离：500±2（mm） 
3． 不锈钢锥：锥角：45 b 、 总质量：1000±5（g） 
4． 量锥质量：600±5（g） 
5． 外形尺寸：435×575×1600（mm）

土工布检测仪器系列产品：TSY-10土工布磨损试验仪
TSY-3土工布有效孔径测定仪 ，WDW-10土工布拉力试验机 ，TSY-1土工布透水性测定仪 ，TSY-4土工布动态穿孔测定仪 ，TSY-19土工布厚度仪

- 土工布动态穿孔测定仪简介：是沧州智晟试验仪器厂自行研发的新一代实验仪器技术电话0 3 1 7-4 6 0 4 7 6 9本仪器用于测定土工布及其有关产品抵抗从固定高度落下 的钢锥穿透的能力，表征了尖石跌落在土工布表面后对土工布造成的损坏程度，其性能符合国家标准GB/T17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验 落锥法》的要求。 
土工布动态穿孔测定仪原理： 
将土工布试样水平夹持在夹持环中，使规定质量的钢锥从500mm高度跌落在试样上，在试样上形成破洞，再以标有刻度的小角量锥插入破洞中测得穿透的程度。 
动态穿孔测定仪【符合标准】：
GB/T17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验 落锥法》
【技术特性】：
土工布动态穿孔【适用范围】：用于测试各种土工材料抵抗从固定高度落下的钢锥穿透能力，以表征土工材料抗岩石跌落性能。
土工布落锥穿孔测定仪【技术参数】：
夹持环内径：    150±0.5mm

- 锥尖至试样距离：    500±2mm

- 不锈钢锥：    最大直径ф50mm

锥角45度
             总质量1000±5g(含导杆)

- 小角量锥：    质量600±5g

分度值ф2mm/格

- 外型尺寸：    435x575x1600mm

- 仪器重量：    55Kg

- 动态穿孔测定仪结构（见外形图）

主要由机架、钢锥自由跌落装置、夹持环等部分组成。
机架：由底座12、立柱10、顶板2和中间梁4等器件刚性连接组成。底座12下有四只可调垫脚11，通过调节垫脚11，使水准泡13中的水泡居中，即可使仪器处于水平状态。

- 夹持环：夹持环9为法兰式夹持环，由8根螺栓拧紧以装夹持样。

- 钢锥自由跌落装置：钢锥5端部连接一导杆1，置于机上，机架上的中间梁4与顶板2均设有不影响钢锥下降速率的导孔，中间梁4还装有一锁紧手柄3。钢锥上升至距离500mm高度自由跌落，实现对试样的穿孔。中间梁4下方还设有一金属护罩7和一透明外罩8，试样夹好后，将透明外罩8拉下，然后开始拉手柄3让钢锥5跌落。待钢锥落下后可向上推进透明外罩8至护罩卡口6（可自动锁住透明外罩8），以方便操作。

- 操作步骤

- 动态穿孔测定仪安装于平稳、坚实的基础上，并按4.1条将仪器调至水平。

- 将钢锥5处于上位锁紧状态。

- 推上透明护罩8，将试样无折皱的在夹持环9中夹紧。

- 放下透明护罩8，拉开锁紧手柄3，钢锥5从500mm高度自由跌落在试样上。

- 立即升上钢锥5，使钢锥5处在第5.2条状态，在自重下降量锥放入破洞，10s后读取测量数据。

- 重复第5.3条—5.5条至测试完规定试样。

- 试验的结果按GB/T 17630-1998标准处理。

- 动态穿孔测定仪使用时注意事项

- 为安全起见，每次钢锥处于上位时请确定钢锥以锁住。

- 为保证钢锥自由跌落，导向孔中严禁有杂物。

- 钢锥跌落前请放下透明护罩。

- 为免钢锥尖受损，不得对坚硬物体测试。

- 附件

量锥：一只