一、概述

QDX-17抗穿孔仪是根据GB12952-91标准的要求制造。主要用于PVC／SBS等柔性或塑性防水卷材的耐冲击试验

二、主要参数

1、冲头：Φ12.7mm

2、重锤质量：500g

3、导管刻度：0--500mm

4、底座直径：Φ150mm

三、试验方法

1、将裁取得150*150mm试样自由铺在不小于4mm的铝板上，并一起放在密度25Kg/m厚度50mm泡沫垫块上。

2、将冲头钢珠定位片置于试样中心部位

3、将穿孔仪置于定位片上，使定位片正好位于导管内

4、提起重锤，调节到规定的落差高度300mm并定位，拧紧锁紧螺栓。

5、把冲头钢珠从导管侧面定位片中心孔内。

6、按下重锤释放按钮，重锤自由下落，撞击试样表面的冲头

7、检查试样是否穿孔，试验三块试样

8、无明显穿孔时，对试样进行水密性试验。如有渗透现象表明已穿孔。

9、结果评定：三块试样均无穿孔时评定为不渗水