产品名称：混凝土收缩膨胀仪，收缩膨胀仪，混凝土收缩膨胀仪价格

产 品 说 明

设备名称：混凝土收缩膨胀仪 设备型号：SP-540 操作规程 1、测定试件变形量前，必须先在标准棒上校准测量框架，使百分表对准零位（或记下表盘的刻度值）。 2、将制作好的试件两端擦拭干净，然后放置在工作台上，将校准过的测量框架套在试件上，并且左右移动测量框架，使试件的顶头与测量框架的测量头准确接触。 3、如果实验不是连续进行的或实验历时较久后，在测试前须先在标准棒上校准测量框架 使用方法及注意事项 1、 将膨胀仪放在平整的工作台面上，再将标准杆放入膨胀仪支架V型槽和上下测头内，标定基准长度方法如下：按动“mm”键，使显示窗示符显示mm，用手指压紧标准杆，使标准杆与上下测头和支架V型槽接触，这时千分表显示窗出现一组数据，然后按“0”键，显示窗数字全为零，轻提千分表测量杆，取出标准杆，标定完成。注意每次标定时，标准杆与膨胀仪的相对位置必须固定，每次测量前应重新标定。 测量前 将待测体与测量仪测头擦净，将待测体做好标记，轻轻把试体放入膨胀仪上下测头与支架V型槽 内，将有标记的一面向上，面向测量者，其方向和位置要固定一致，不得随意变动，用手压紧试体，使上下测头与试体测头正确接触，这时千分表显示窗出现一组数字，即为测量数值。注意，每个试件长度，应重复测量3次，取其稳定值。 收缩率的计算： 收缩率=（L1-L2）/L*1000毫米/米 式中：L1―――试件养护7天时的基准长度，单位毫米。 L2―――试件在各龄期的长度。 L―――有效长度。 根据不同要求，收缩率可用百分率或微米/米表示之。如果试件收缩，则在计算结果前加上“－”号，如果膨胀则加上“+”号。 试验结果应选取三个试件中最接近的两个为准，计算平均值应准确到0.01毫米/ 主要技术指标 准棒长度 540mm 标准棒膨胀系数 1.5×10-6/℃ 位移计精度 0.01mm 位移计量程 ±5mm 适用范围 适用于混凝土 外形尺寸 745×210×142 质量 ≈15kg..