ZSY-9抗静态荷载试验仪现货热卖，供应抗静态荷载试验仪，厂家直销抗静态荷载试验仪
简介
一、用途
抗静态荷载试验仪是依据GB/T 328.25-2007《建筑防水卷材试验方法 第25部分：沥青和高分子防水卷材　抗静态荷载》设计制造的。适用于沥青和高分子防水卷材及其它防水卷材经静态荷载穿刺或冲击后其穿透性能的检测。该仪器具有结构简单，操作方便的特点。　　
二、主要技术参数
1.不锈钢球状穿刺工具：（Φ10±0.05）mm；硬度：HRC：50
2.荷载杆重量：2kg1个
3.荷载盘重量：3kg1个；5kg3个
4.球状穿刺工具的工作行程：40mm±2mm