产品名称：土工合成材料垂直渗透仪，土工布垂直渗透仪，土工布水平法垂直渗透仪 土工膜垂直渗透仪 土工布渗透仪（公路标准）

土工合成材料垂直渗透仪概述

依据JTGE50-2006、ISO11508:1999土工合成材料平面内水流量的国家标准研发设计。适用于各类土工材料垂直渗透的测量，性能稳定，方便实用.
二．土工合成材料垂直渗透仪技术参数：
   1.试样尺寸：ф80mm
   2.外形尺寸：600X750X1900
   3.整机重量：150Kg
三．土工合成材料垂直渗透仪使用方法
   1，将试样置于含湿润剂的水中，至少浸泡12h直至饱和并赶走气泡。湿润剂采用0.1%V/V的烷基苯硫磺酸钠。
   2．取下高压仓（见仪器间图12）安装试件（5）于夹持器（6），试样要求：试样应清洁，表面无污物，无可见污物或折痕，不得折叠，并应放置于平处，上面不得施加任何荷载。然后安装好高压仓，依次平衡力拧紧高压仓螺母。
   3，打开通水阀(3)由（1）注入清洁水源至高压水罐（2）。直至两侧水位达到50mm的水头差（11）。关掉供水，如果试样两侧的的水头在5min内不能平衡，查找是否有未排干净的空气。打开(13)排气阀门重新排气。并在试验报告中注明。
   4，调整水流，使水头差达到70mm±5mm，记录此值。精确到1mm。待水头稳定30s后在规定的时间周期内，用量筒收集（8）渗透水收集管通过的渗透水量，体积精确到10mL，时间精确到s，收集渗透水量1000mL，时间至少30s。
5,分别对最大水头差0.8, 0.6, 0.4和0.2倍的水头差。重复以上2.3.4的程序，从最高流速开始到最低流速结束，并记录下相应的渗透水量和时间。
6，记录水温，精确到0.2℃。
7，结果的计算请依据T1141-2006的相应标准。
四．试验完毕打开放水阀（4），排净各部位水。清洁仪器表面。
五．试验报告
试验报告应包括以下内容：

- 样品名称、规格型号和状态描述；

- 样品状态的描述;

- 试验日期；

- 渗透仪规格型号、主要技术指标；

- 试样有效过水面积；

- 测定全部渗透性能时，每个试样的流速对水头损失曲线的集合；

- 水头差50mm时的流速指数（VI50）,如给出垂直渗透系数和透水率；

- 水温范围；

- 供水方式和溶解氧值；

- 任何偏离规定程序的详细说明。