产品名称：土工膜涨破强度测定仪

产品简介

一、用途及适用标准

本试验适用于各类土工织物、土工膜及土工复合品，用于测定土工织物胀破强度。符合AB7742-87<<《纺织品胀破强度和胀破扩张度的测定弹性膜片法》;ASIMD3786-80《液压胀破强度试验方法》.

二、技术参数

1、夹具：内径为30..5mm的环形，夹具试验过程中夹具内的试样不应滑移或被夹坏

2、薄膜：为高弹性人造橡胶薄膜，厚约1.8mm.

3、压力表的满量程应满足试验的最大值在压力表满量程的25%-75%范围内、液压系统应能逐步增大薄膜下的液压直至试样胀破，液体压入速率为170ML/min,胀破时应立即停止加压并在此压力下容器内的容积保持不变，以便记录使试样胀破的总压力和在胀破时使薄膜鼓胀的压力.

三、试样的制备

制样原则

胀破仪示意图见下图,其主要部件应符合下列规定.

1、每项试验的试样应从样品的长度和宽度两个方向上随机剪取，距样品的边缘应等于或大于100mm，送检样品应不小于1延长米或（2m2）

2、试样应不含有灰尘、折痕、孔洞、损伤部分和可见疵点。

3、对同一项试验剪取两个以上的试样时，应避免它们位于同一纵向和横向位置上，即采用梯形取样法，（如不可避免如卷装幅宽较窄）应在试验报告中注明情况

4、剪取试样时应满足精度要求。

5、剪取试样前，应先有剪裁计划，然后再剪。

6、对每项试验所用全部试样，应予以编号。

上述规定适用于各类土工织物，土工膜和土工复合品，但不包括土工格栅等专门用途制品。

四、操作步骤

1、试验前应检查仪器各部分是否正常，需要时应用标准弹性膜片对胀破仪作综合性能校验，弹性膜片发生明显变形时必须更换。

2、将试样覆盖在膜片上，呈平坦无张力状态，用环形夹具将试样夹紧。

3、设定液体压入速率为170ml/min,开动机器,使膜片与试样同时凸起变形,直至试样破裂并记录试验时间.

4、读出试样破裂瞬间的最大压力，此即试样破裂所需的总压力值。

5、松开夹具取下试样,测定用同样的试验时间使薄膜扩张到与试样破裂时相同形状所需的压力,此即校正压力.

6、重复以上步骤对其余试件进行试验。

五、涨破试验记录格式见表A9