TSY-27土工膜厚度仪

一、适用范围

土工膜厚度仪是我厂针对土工膜厚度的测量，在土工布厚度仪的基础上，自主研发的新一代检测仪器，做到了专项项目有专门的针对性的仪器来检查，使是检测结果更加精确，数据更加清晰。此厚度仪是依据T1112-2006有关规程研发，本仪器用机械测量法测定土工薄膜、薄片厚度的试验方法。本仪器适用于没有压花和波纹的土工薄膜、薄片。

二、土工膜厚度仪仪器设备及材料

1.	基准板：表面应平整光滑，并有足够的面积。

2.	千分表：最小分度值0.001mm.。

三、土工膜厚度仪试验步骤：

1.	取样：沿样品的纵向距端部大约1m的位置横向截取试样，试样条宽100mm,无折痕和其他缺陷。

2.	试样调湿和状态调节：按本规程规定进行。

3.	基准板、试样和千分表表头应无灰尘、油污。

4.	测量前将千分表放置在基准板上校准表读值基准点，测量后重新检查基准点是否变动。

5.	测量厚度时，要轻轻放下表侧头，待指针稳定后读数。

6.	当土工（膜）片宽大于2000mm时，每200mm测量一点；膜（片）宽在300～2000mm时，以大致相等间距测量10点；膜（片）宽在100～300mm时，每50mm测量一点；膜（片）宽小于100mm时，至少测量3点。对于未裁毛边的样品，应在离边缘50mm以外进行测量。