一.概述:

SY-A型防水卷材不透水仪依据GB/T328.10-2007相关标准设计制造.适用于测定沥青和高分子卷材低压力场合,如:屋面.基层.隔气层.具有操作简便..性能稳定等优点.本仪器采用水压自控与气筒加压,在测试压力不大于60Kpa的情况下,可供检测单位.科研.施工.生产.设计教学等部门使用.

二.主要技术参数:

1,试验压力:0-60Kpa

2,可试试件:3件(1组)

3,透水盘内径:Φ150mm

4,测试水温:20℃±5

三.使用方法:

1,把压盘取下使试件的迎水面向下.第二层放置实验室用滤纸,第三层放置湿气混合物,由细白糖(冰糖)(99.5%)和亚甲基兰染料(0.5%)的混合物.第四层放置实验室用滤纸.第五层放置玻璃板.5mm厚用于水压≤10Kpa,8mm厚用于≤60Kpa.

2, 关闭放水阀,如图所示(第二页).打开进水阀.打开三个透水盘的进水阀门2.4.5.打开排气阀1.及压力表阀门3.把加压容器内注入纯净水约2/3位置.注意观察压力表指示数值.排气管内有水溢出即可关闭阀门1.

3.   如需10Kpa可用放水阀控制压力.60Kpa压力试验时关闭进水阀开关.使用打气筒辅助加压.观察压力表压力.注意慢慢打起不可使压力过载.至规定时间后打开放水阀取下试件,重复以上过程进行下一次试验.

4.   检查试件,观察上面滤纸有无变色,试件有明显的水渗到上面的滤纸产生变色,认定不合格.所有试件在规定的时间不透水认为不透水性试验通过.

四.试验报告

1,相关产品试验需要的所有数据

2,涉及的GB/T328.10-2007的部分及偏离

3,抽样信息

4,试件制备细节

5,试验压力和差异

6,试验结果

7.试验日期

五,   试验完毕后放净水清理表面.透水盘需涂防锈油脂,罩好防尘罩.