- 适用范围

本试验装置按照公路土工试验规程标准研制，用于测定无粘性自由排水粗料土、巨料土、（包括堆石料）的最大干密度，本产品具有结构紧凑，使用方便等优点，广泛用于施工现场实验室及科研单位。

- 技术参数

1.、采用变频器，数字控制

2.、振动台面尺寸：600x600mm

3、.频率振动：0---60HZ可调

4、双振幅：0---2mm可调

- 试料质量及仪器尺寸：

| 土料 最大尺寸 （mm） | 试料 质量 （kg） | 试桶尺寸 容积 （cm3）内径 | 套筒 高度 （mm） | 装料工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 3 4 0 2 0 1 0 5或<5 | 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 | 14200 2 8 0 14200 2 8 0 2830 1 5 2 2830 1 5 2 2830 1 5 2 | 250 250 305 305 305 | 小铲或大勺 小铲或大勺 小铲或大勺 Ф25mm漏斗 Ф25mm漏斗 |

- 其它配套工具（由用户自配）

- 百分表及支架：百分表量程至少50mm以上，分度值0.025mm

- 台称：量程50Kg，感量6g

- 起吊机：起吊重量至少180Kg

- 标准筛：60mm  40mm  20mm   10mm   5mm   0.074mm

- 其它工具：加厚底板提手、烘箱、金属盘、小铲、大勺及漏斗、橡皮锤、秒表、直钢尺、试筒布套等。

五、试验方法（干土法）

1、充分搅拌烘干试样，即使其颗粒分离程度尽可能小；然后大致分成三份。测定并记录空试筒质量。

2、用小铲或漏斗将任一份试样徐徐装入试筒，并注意使颗粒分离程度最小（装填宜使振毕密实后的试样等于或略低于筒高的1/3）抹平试样表面。然后可用橡皮锤或类似物敲击几次试筒壁，使试料下沉。

3、放置合适的加重底板于试料表面，轻轻转动几下，使加重底板与试样表面密合一致。卸下加重底板把手。

4、将试筒固定于振动台面上，装上套筒，并与试筒紧密固定，将合适的加重块置于加重底板上，其上部尽量不与套筒内壁接触。

5、设定振动台在振动频率50Hz下的垂直振动双振幅为0.5mm；或在振动频率60Hz下的垂直双振幅为0.35mm。

振动试筒及试样等，在50Hz下振动10min；在60Hz下振动8min。振毕卸去加重块及加重底板。

6、按本规程2—5步骤进行第二层、第三层试料振动压实。但第三层振毕加重底板不再立即卸去。

7、卸去套筒，然后检查加重底板是否与试样表面密合一致，即按压加重底板边缘，看其是否翘起，若翘起则宜在试验报告中注明。

8、将百分表架支杆插入每个试筒导向瓦套中；刷净试筒顶沿面上及加重底板上位于试筒导向瓦两侧测量位置所积落的细粒土，并尽量避免将这些细粒土刷进试筒内，然后分别测读并记录试筒导向瓦每侧试筒顶沿面（中心线处）各三个百分表读数，共12个读数（其平均值即为终了百分表读数Rf）。

9、卸去加重底板，并从振动台面上卸下试筒。在此过程中，尽可能避免加重底板上及试筒沿面上落积的细粒土进入试筒里。如这些细粒土质量超过试样总质量的0.2%，应测定其质量并注明试验报告中。

10、在合适的台称上测定并记录试筒及试样总质量，扣除空试筒质量即为试样质量，或仔细地将试筒里试样全部倒入已知质量的盘中称量。计算最大干密度  dmax。

11、重复1—10步骤，直至获得一致的最大干密度值（最好在2%内）。如果发现产生过分的颗粒破碎或者是有棱角的石渣、堆石料或风化弱岩石料，则宜尽量制备足够数量代表性试样，以避免单个试样重复使用。

湿土法，结果整理、压实指标计算请参照相关规范。

六、试验完毕，请将试筒及振动台表面清理干净、作防锈处理后，罩上防尘专罩。