产品名称：橡胶压缩永久变形器，生产橡胶压缩永久变形检测装置，生产橡胶压缩永久变形测定仪

专业生产橡胶压缩永久变形器,市场上关于橡胶压缩永久变形器的种类和介绍多种多样，不同的橡胶压缩永久变形器的运用场合、运用范围也有差别，欢迎来人来电咨询橡胶压缩永久变形器的详细参数、价格和使用方法。

一. 橡胶压缩永久变形器概述
试验器由平行钢板限制器和紧固件组成,符合GB7759、ISO815要求,用于硫化橡胶,
热塑性橡胶在常温,高温和低温条件下,以一定压缩率,经一定的压缩时间后测定橡胶变形量。
二.橡胶压缩永久变形器技术参数:
1.试样:
A型 直径29mm 高度12.5mm
B型 直径13mm 高度6.3mm
2.限制器高度:试样类型 A B
压缩率25%时 9.3～9.4 4.7～4.8
压缩率15%时 10.6～10.7 5.3～5.4
压缩率10%时 11.25～11.3 5.65～5.7
3.外形尺寸:直径115mm 高110mm
4.重量: 10Kg

GB7759、ISO815橡胶压缩永久变形器使用方法

―、用途:
    本试验器由平行钢板限制器和紧固件组成,符合GB7759、ISO815要求,用于硫化橡胶,热塑性橡胶在常温、高温和低温条件下,以一定的压缩率,经一定的压缩时间后测定橡胶的变形量。

二、使用方法
  1、在压缩夹具的压缩板表面上涂一层润滑剂(滑石粉、甲基硅油)。使试样不粘夹具。所用的润滑剂对试验中的橡胶无影响。并且在试验报告中注明所用的润滑剂。
  2、调整厚度计指针为零,测量试样中心部份的高度(h0)。三个试样高度相差不超过0.01mm。
  3、将试样、限制器置于夹具中,均匀地压缩到规定的高度(h0),压缩时试样、限制器不能互相接触。     4、把已装有试样的压缩夹具或试验容器放入达到的试验温度即开始计算时间。
  5、常温或高温试验结束后,立即松开紧固件,把试样放置于木板上,在标准温度环境下,自由状态下放置(30±3)min,然后用厚度计测量试样恢复高度h1),精确到0.01mm。也可以让整个压缩夹具在室温下冷却30~120min,再从压缩夹具中取出试样;停放30min测一试样高度。但应在报告中注明停放时间。
  6、低温试验报告后,在低温箱中立即松开紧固件同时开始测量试样高度(h2),如条件允许下最好每隔一段时间测量试样的高度,时间分别为1Os、30s、1min、3min、10min、30min和2h。这样可绘出试样高度与时间的对数曲线图。取试样应使用镊子钳。
  7、耐液体试验时,先在试验容器内放入液体,液面为容器高度的二分之一,然后把装有试样的压缩具放入容器内。试样必须浸没在液体中。试验用的液体不能重复使用。不同配方的试样不可在同一试验容器中进行试验。在液体中试验结束后,将试验容器冷却至接近室温,再把压缩夹具从容器中取出,夹具可用汽油等洗涤,时间不超过30s,然后按本标准7.5.1进行测量,并在报告中注明试验容器的冷却时间。
  8、整个试验结束后，检查试样内部有否缺陷、气泡,反之,试样作废。