GB/T 4851－1998

中华人民共和国国家标准

压敏胶粘带持粘性试验方法

Test method for holding power

of pressure sensitive adhesive tapos

1 范围

本标准适用于压敏胶粘带持粘性的测试。

2引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

3定义

本标准采用下列定义。

持粘性：holding power

沿粘贴在被粘物上的压敏胶粘带长度方向垂直悬挂一规定重量的砝码时，胶粘带抵抗位移的能力。

用试片移动一定距离的时间或一定时间内移动距离表示。

4试验装置

4．1试验架：由可调水平的底座和悬挂、固定试验板用的支架组成。

试验架应使悬挂在支架上的试验板的工作面保持竖直方向。

4．2试验板

试验板厚1．5～2．0 mm，宽为40～50 mm，长为60～125 mm。

试验板材质为GB/T 3280－1992规定的 0Cr18Ni9或 1Cr18Ni9Ti。

4．3压辊

4．3．1压辊是用橡胶包覆的直径（不包括橡胶层）约 84 mm，宽度约 45 mm的钢轮子。

4．3．2包覆橡胶硬度（邵尔 A型）为  80°±5°，厚度约 6 mm。

4．3．3压辊的质量为  2 000 g±50 g。

采用说明：

1］  JIS Z 0237中规定为SUS 304钢板。

GB/T 4851－1998

代替  GB/T 4851－1984

东莞市大全仪器设备有限公司

国家质量技术监督局  1998-10-19批准                                                  1999－04－01实施

GB/T 4851—1998

4．4清洗剂和擦拭材料

4．4．1清洗剂：环已烷、汽油、乙醇、异丙醇、甲苯等适用的试剂级或没有残留物的工业级以上溶剂。

4．4．2擦拭材料：脱脂纱布、漂布、无纺布等擦拭时既没有短纤维掉落也没有短纤维拉断的柔软的织

物，并且不含有可溶于上述溶剂的物质。

4．5加载板、连接销和砝码

4．5．1加载板：材质、尺寸、工作面表面要求同试验板。

4．5．2除非另有规定，加载板、砝码及两者的连接销的总质量为1000g±10g。

5试样

除去胶粘带试卷最外层的3～5 圈胶粘带后，以约300 mm／min的速率解开试样卷（对片状试样也

以同样速率揭去其隔离层） ，每隔 200mm左右，在胶粘带中部裁取宽 25 mm，长约 100 mm的试样。除

非另有规定，每组试样的数量不少于三个。

试样解卷后，除拉伸变形较大时，允许有不大于3min放时间外，一般应立即裁取试样，进行测试。

试样的粘贴部位不允许接触手或其他物体。

6状态调节和试验环境

6．1状态调节：制备试样前，试样卷（片）应除去包装材料，互不重叠在在温度为 23℃±2℃，相对湿

度为  65％±5％的条件下放置2h以上。

6．2试验环境：接有关产品标准的规定执行。

7试验步骤

7．1用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板，然后用干净的纱布将其仔细擦干，如此反复清洗三次

以上，直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后，不得用手或其他物体接触板的工作面。

7．2在温度23℃±2℃，相对湿度65％±5％的条件下，按图 2规定的尺寸，将试样平行于板的纵向粘

贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辊以约300 mm/min的速度在试样上滚压。注意滚压时，只

能用产生于压辊质量的力，施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定，如无规定，则往

复滚压三次。1 ]

东莞市大全仪器设备有限公司采用说明：

l］  JIS Z 0237中对加载物的质量，压辊的滚压次数没作具体规定，要求由具体产品标准规定。

GB/T   4851—1998

7．3试样在板上粘贴后，应在温度  23℃±2℃，相对湿度  65％±5%的条件下放置20 min。然后将试验

板垂直固定在试验架上，轻轻用销子连接加载板和砝码。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下

的试验箱内。记录测试起始时间。

7．4到达规定时间后，卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量，精确至 0．1mm；或者记

录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的，以 min为单位，小于 1h的以 s为单位。

8试验结果

试验结果以一组试样的位移量或脱落时间的算术平均值表示。

9试验报告

试验报告包括以下几个部分：

a）本标准的编号和名称；

b）试验用压敏胶粘带的说明，包括类型、来源、制造商的牌号、批量、批号等；

c）试验板的材质牌号；

d）试验时加载物的质量，压辊滚压的次数；

e）试验环境与时间；

f）试验结果；

g）需要报告的试验现象；

h）任何可能影响试验结果的与规定步骤不符的情况。