橡胶配方大全(一)

橡胶配方设计的原则可以概况如下：

1、  保证硫化胶具有指定的技术性能，使产品优质；

2、  在胶料和产品制造过程中加工工艺性能良好，使产品达到高产；

3、  成本低、价格便宜；

4、  所用的生胶、聚合物和各种原材料容易得到；

5、  劳动生产率高，在加工制造过程中能耗少；

6、  符合环境保护及卫生要求；

任何一个橡胶配方都不可能在所有性能指标上达到全优。在许多情况下，配方设计应遵循如下设计原则：

①     在不降低质量的情况下，降低胶料的成本；

②     在不提高胶料成本的情况下，提高产品质量。要使橡胶制品的性能、成本和加工工艺可行性三方面取得最佳的综合平衡。用最少物质消耗、最短时间、最小工作量，通过科学的配方设计方法，掌握原材料配合的内在规律，设计出实用配方。

橡胶配方的表示形式

| 原材料名称 | 基本配方 /质量份PHR | 质量分数配方/% | 体积分数配方/% | 生产配方 /KG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR 硫磺 促进剂M 氧化锌 硬脂酸 炭黑 | 100 3 1 5 2 50 | 62.20 1.86 0.60 3.10 1.24 31.00 | 76.70 1.03 0.50 0.63 1.54 19.60 | 50 1.5 0.5 2.5 1.0 25.0 |
| 合计 | 161 | 100.00 | 100.00 | 80.5 |

天然橡胶(NR)基础配方

| 原材料名称 | NBC标准 试样编号 | 质量份 | 原材料名称 | NBC标准 试样编号 | 质量份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR 氧化锌 硬脂酸 | — 370 372 | 100 5 2 | 防老剂PBN 促进剂DM 硫磺 | 377 373 371 | 1 1 2.5 |

注：硫化时间为140℃×10min，20min，40min，80min。NBS为美国国家标准局编写

丁苯橡胶(SBR)基础配方

| 原材料 名称 | NBC标准试样编号 | 非充油SBR配方 | 充油SBR配方 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 充油量25phr | 充油量37.5phr | 充油量50phr | 充油量62.5phr | 充油量75phr |
| 非充油SBR 充油SBR 氧化锌 硬脂酸 硫磺 炉法炭黑 促进剂NS | — — 370 372 371 378 384 | 100 — 3 1 1.75 50 1 | — 125 3.75 1.25 2.19 62.50 1.25 | — 137.5 4.12 1.38 2.42 68.75 1.38 | — 150 4.5 1.5 2.63 75 1.5 | — 162.5 4.88 1.63 2.85 81.25 1.63 | — 175 5.25 1.75 3.06 87.5 1.75 |

Phr指每百质量份橡胶的分量数

注：硫化时间为145℃×25min，35min，50min

氯丁橡胶(CR)基础配方

| 原材料名称 | NBC标准 试样编号 | 纯胶配方 | 半补强炉黑 （SRF）配方 |
| --- | --- | --- | --- |
| CR(W型) 氧化镁 硬脂酸 SRF 氧化锌 促进剂NA-22 防老剂D | — 376 372 382 370 — 377 | 100 4 0.5 — 5 0.35 2 | 100 4 1 29 5 0.5 2 |

注：硫化时间为150℃×15min，30min，60min

丁基橡胶(IIR)基础配方

| 原材料名称 | NBC标准 试样编号 | 纯胶配方 | 槽黑配方 | 高耐磨炭黑 （HAF）配方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IIR 氧化锌 硫磺 硬脂酸 促进剂DM 促进剂TMTD 槽发炭黑 HAF | — 370 371 372 373 374 375 378 | 100 5 2 — — 1 — — | 100 5 2 3 0.5 1 50 — | 100 3 1.75 1 — 1 — 50 |

注：硫化时间为150℃×20min，40min，80min；150℃×25min，50min，100min

丁腈橡胶（NBR）基础配方

| 原材料名称 | NBC标准试样编号 | 瓦斯炭黑配方 |
| --- | --- | --- |
| NBR 氧化锌 硬脂酸 硫磺 促进剂DM 瓦斯炭黑 | — 370 372 371 373 382 | 100 5 1 1.5 1 40 |

注：硫化时间为150℃×10min，20min，80min

顺丁橡胶(BR)基础配方

| 原材料名称 | NBC标准试样编号 | HAF配方 |
| --- | --- | --- |
| BR 氧化锌 硫磺 硬脂酸 促进剂NS HAF ASTM型103油 | — 370 371 372 384 378 — | 100 3 1.5 2 0.9 60 15 |

注：硫化时间为145℃×25min，35min，50min

异戊橡胶（IR）基础配方

| 原材料名称 | NBC标准试样编号 | HAF配方 |
| --- | --- | --- |
| IR 氧化锌 硫磺 硬脂酸 促进剂NS HAF | — 370 371 372 384 378 | 100 5 2.25 2 0.7 35 |

注：硫化时间为15℃×20min，30min，40min，60min。纯胶配方采用天然橡胶基础配方。

三元乙丙橡胶（EPDM）基础配方

| 原材料名称 | 质量份 | 原材料名称 | 质量份 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPDM 氧化锌 硬脂酸 促进剂M | 100 5 1 0.5 | 促进剂TMTD 硫磺 HAF 环烷油 | 1.5 1.5 50 15 |

注：硫化条件在第三单体为DCDP时为160℃×30min，40min，第三单体为ENB时为160℃×10min，20min

氯磺化聚乙烯（CSM）基础配方

| 原材料名称 | 黑色配方 | 白色配方 |
| --- | --- | --- |
| CSM SRF 一氧化铅 活性氧化锌 促进剂DM 促进剂DPTT 二氧化钛 碳酸钙 季戊四醇 | 100 40 25 — 0.5 2 — — — | 100 — — 4 — 2 3.5 50 3 |

注：硫化时间为153℃×30min，40min，50min

氯化丁基橡胶（CIIR）基础配方

| 原材料名称 | 质量份 | 原材料名称 | 质量份 |
| --- | --- | --- | --- |
| CIIR 硬脂酸 促进剂DM 氧化镁 | 100 1 2 2 | HAF 促进剂TMTD 氧化锌 | 50 1 3 |

注：硫化时间为153℃×30min，40min，50min

聚硫橡胶（PSR）基础配方

| 原材料名称 | ST配方 | FA配方 | 原材料配方 | ST配方 | FA配方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSR SRF 促进剂DM 氧化镁 | 100 60 1 6 | 100 60 0.5 — | 氧化锌 促进剂DM 促进剂DPG | — — — | 10 0.3 0.1 |

注：硫化时间为150℃×30min，40min，50min

丙烯酸酯橡胶（ACM）基础配方

| 原材料名称 | 质量份 | 原材料名称 | 质量份 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACM 快压出炭黑FEF 硬脂酸钾 | 100 60 0.75 | 防老剂RD 硬脂酸纳 硫磺 | 1 1.75 0.25 |

注：硫化条件为一段166℃×10min; 二段硫化180℃×8h。

混炼型聚氨酯橡胶（PUR）基础配方

| 原材料名称 | 质量份 | 原材料名称 | 质量份 |
| --- | --- | --- | --- |
| PUR 古马隆树脂 促进剂M 促进剂DM | 100 15 1 4 | 防老剂Caytur 4 硫磺 HAF 硬脂酸镉 | 0.35 0.75 30 0.5 |

注：硫化时间为153℃×40min，60min

氯醇橡胶（CO）基础配方

| 原材料名称 | 质量份 | 原材料名称 | 质量份 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO 硬脂酸铅 FEF | 100 60 0.75 | 铅丹 促进剂NBC 促进剂NA-22 | 1.5 2 1.2 |

注：硫化时间为160℃×30min，40min,50min

氟橡胶（FKM）基础配方

| 原材料名称 | 质量份 | 原材料名称 | 质量份 |
| --- | --- | --- | --- |
| FKM(Viton型) MT炭黑 | 100 20 | 氧化镁 硫化剂Dink 3# | 15 3.0 |

要求耐水性时用11质量份氧化钙代替氧化镁，要求耐酸时用PbO作吸酸剂。

注：硫化条件为一段150℃×30min; 二段硫化250℃×24h。

硅橡胶（Q）基础配方

| 原材料名称 | 质量份 |
| --- | --- |
| Q 硫化剂BPO | 100 0.35 |

注：一段125℃×5min; 二段硫化250℃×24h。

橡胶配方大全(二)

国外载重汽车轮胎胎面胶配方

单位：质量份

| 原材料 | 大型载重胎胎面胶 |  | 中型载重胎胎面胶 |  | 胎侧胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 胎冠胶 | 胎面基部胶 | 胎冠胶 | 胎面基部胶 |  |
| NR BR SBR 硬脂酸 氧化锌 微晶蜡 防老剂 操作油 硬质炭黑 防焦剂 促进剂 硫磺 | 50 30 20 2 5 2 3 11 55 0.7 1.3 1.6 | 20 45 35 2 5 — 2.5 11 60 0.7 1.2 1.6 | — 30 70 2 3 2 3 11 60 0.7 1.3 1.8 | — 45 55 2 3 — 3 11 65 0.7 1.3 1.8 | — 30 70 2 3 2 3 12 55 0.6 1.1 1.2 |
| 合计 | 181.6 | 184.0 | 184.8 | 187.8 | 179.9 |
| 含胶率% | 55.07 | 54.35 | 54.11 | 53.25 | 55.59 |

国内载重汽车轮胎胎面胶配方

| 类型 | 胎冠胶配方 |  |  |  | 胎肩胶配方 |  | 胎侧胶配方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | NR/ BR | NR/ BR | NR/ SBR | NR/BR/ SBR | NR/ BR | NR/ BR | NR/ BR | NR/ BR | NR/BR/ SBR |
| NR BR SBR 氧化锌 硬脂酸 石蜡 微晶蜡 防老剂4010NA 防老剂4020 防老剂RD 防老剂BLE 防老剂A 防老剂H 三线油 机油 芳烃油 锭子油 矿质胶 古马隆 ISAF N339 HAF SRF GPF FEF 促进剂CZ 促进剂NOBS 促进剂DM 硫化剂DTDM S | 70 30 — 4 2 — 1 — 1 1.5 — — — — — 6 — — — — 50 — — — — — 0.7 — — 1.5 | 50 50 — 4 3 1 — 1 — 1.5 — — — 7 — — — — — 53 — — — — — 0.65 — — — 1.2 | 70 — 30 3 2 1 — 1.5 — 1 — — — 10 — — — — 2 — — 43 8 — — 0.65 — 0.15 — 1.8 | 20 30 50 3.5 2 0.8 — 1.5 — 0.7 — — — — — 10 — — — 42 — 12 — — — — 1.4 — — 1.2 | 70 30 — 4 2.5 — — 1.5 — 1 — — — — 5 — — — — — — 35 — 10 — — 0.9 — 1.2 0.9 | 82 20 — 10 2.5 — — 1.5 — 1.5 — — — — — 6 — — — — — 30 — 10 — 1.2 — — 0.5 1.2 | 70 30 — 4 3 1 — 1.5 — — 1 0.5 — — 4.5 — — — — — — 40 — 10 — — 0.6 — — 1.5 | 50 50 — 4 3 1 — 0.7 — — 1.3 0.5 — — — — 2 3 3 — — 55 — — — — 0.7 — — 1.2 | 30 50 20 4 2 1 — 2.5 — — — — 0.3 — 8 — — — — — — 20 — — 35 — 0.6 — — 1.2 |
| 合计 | 167.7 | 172.35 | 174.1 | 177.1 | 162.0 | 164.4 | 167.6 | 175.4 | 174.6 |

载重汽车轮胎胎体胶配方

| 原材料 | 缓冲层胶 | 外帘布层胶 | 内帘布层胶 | 油皮胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR SBR 再生胶 氧化锌 硬脂酸 防老剂4010NA 防老剂BLE 防老剂A 防老剂D HAF GPF SRF 轻质碳酸钙 硅铝炭黑 松焦油 促进剂M 促进剂DM 促进剂CZ 促进剂TMTD 硫磺 防焦剂CTP | 100 7.5 2 0.8 1 1 27 15 4 1.2 0.03 2.5 0.07 | 90 10 5 2 1 1.5 7 11 20 6 0.5 0.6 0.06 2.5 | 90 10 5 2 1 1.5 5 15 15 6 0.5 0.6 0.05 2.5 | 70 30 100 5 2 1 1.5 30 30 20 10 1 0.1 2.2 |
| 合计 | 162.1 | 157.16 | 154.15 | 302.8 |

胎圈胶胶料配方

| 原材料 | 钢丝圈胶 |  | 三角芯胶 |  | 钢丝圈包布胶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR BR SBR 再生胶 氧化锌 硬脂酸 石蜡 环烷酸跍 SRF N660 N330 N774 陶土 轻质碳酸钙 松焦油 沥青 芳烃油 古马隆树脂 氧化铁红 氧化铅 防老剂RD 防老剂4010NA 防老剂D 防老剂A 促进剂NOBS 促进剂CZ 促进剂M 促进剂DM 促进剂TMTD 促进剂D 硫磺 | 80 20 10 1 3 70 100 3 3 8 2 0.9 7 | 100 200 24 5 93 170 49 10 12 17 6 2.5 2 1.35 0.15 17 | 25 50 25 5 2 1 80 5 1 1.5 1.2 2 | 100 250 9 6 100 360 8 5 1.5 1.5 6 | 100 5 1 37.5 1.5 0.7 0.15 2.93 | 70 30 5 1 50 10 2 1.5 0.8 0.2 2.93 |
| 合计 | 307.9 | 709.0 | 198.7 | 847.0 | 148.78 | 173．43 |

内胎和气门嘴垫胶的配方

| 原材料 | 内胎胶 |  |  |  | 气门嘴垫胶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NR/SBR | IIR | IIR/EPDM | CIIR | 普通内胎 | 丁基内胎 |
| NR SBR(充油) IIR EPDM CIIR 氧化锌 硬脂酸 氧化镁 防老剂D 防老剂4010 石蜡 氧化铁红 RX-80 HAF GPF SRF FEF 白炭黑 石蜡油 送焦油 沥青 环烷油 机油 促进剂DM 促进剂TMTD 促进剂ZDC 促进剂M 促进剂D 硫磺 | 70 41.3 5 2.5 1.5 1 1 13 30 6 1.5 1 0.3 1.3 | 100 5 1 58 16 0.5 1 1.75 | 85 15 5 1 40 25 22 0.5 1.5 1.5 | 100 5 1 70 25 0.5 0.7 0.5 | 100 40 2 0.4 0.4 5 5 30 0.6 3.5 | 100 10 5 60 10 5 1 1 0.5 1 1.5 |
| 合计 | 175.4 | 183.25 | 196.5 | 202.7 | 186.9 | 195.0 |

子午线轮胎胎面胶配方

| 原材料 | 载重子午线轮胎胎面胶 |  |  |  | 轿车子午线轮胎胎面胶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NR | NR/SBR | NR/BR | NR/BR/SBR | NR | NR/BR/SBR |
| NR SBR BR 氧化锌 硬脂酸 防老剂4020 防老剂4010NA 防老剂RD 防老剂BLE 石蜡 微晶蜡 ISAF HAF 补强树脂 芳烃油 松焦油 促进剂NOBS 促进剂CZ 促进剂DZ 促进剂CTP 硫化剂DTDM 硫磺 不溶性硫磺 | 100 5 4 1 1 1 1.2 45 4.5 0.45 0.2 0.5 1.5 | 70 30 4 3 1.5 1.5 1 45 6 0.9 2 | 80 20 5 2.5 2.5 1.5 55 3 0.9 1.8 | 50 30 20 5 2 2 2 1 55 11 1.3 0.2 1.6 | 100 5 3 2.5 65 9 0.8 3.0 | 60 20 20 5 2 1.5 0.8 55 2 6 1.1 1.4 |
| 合计 | 165.35 | 164.9 | 172.2 | 181.1 | 188.3 | 174.8 |

载重和轿车子午线轮胎胎侧胶配方

| 原材料 | 载重子午线轮胎胎侧胶 |  |  |  | 轿车子午线轮胎胎侧胶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NR/BR | NR/BR | NR/BR | NR/BR | NR/EPDM /CIIR | NR/CIIR/BR |
| NR BR EPDM CIIR 氧化锌 硬脂酸 防老剂4010NA 防老剂BLE 防老剂RD 微晶蜡 HAF FEF 促进剂NOBS 促进剂DM 促进剂TMTD 促进剂DZ 高芳烃油 MgO 硫磺 | 50 50 3 2 2.5 1.5 1 25 25 0.9 6 1.2 | 50 50 3 2 2 1.5 1 25 25 0.6 5 1.2 | 60 40 5 2 2.5 1.5 55 0.8 6 2 | 50 50 5 1.5 1.5 1 1 15 35 1.2 6 1.4 | 50 20 30 5 2 1.5 1 1 45 0.8 0.6 5 0.5 0.5 | 50 15 35 5 1.5 1 1 1 15 35 1.0 0.6 5 0.5 |
| 合计 | 168.1 | 166.3 | 174.8 | 168.6 | 162.9 | 166.6 |

带束层胶配方

| 原材料 | 带束层帘布胶 | 带束层顶部夹胶 | 胎肩垫胶 |
| --- | --- | --- | --- |
| NR 氧化锌 硬脂酸 防老剂4020 防老剂BLE HAF FEF GPF SRF 芳烃油 松焦油 钴盐 促进剂DZ 促进剂NOBS 不溶性硫磺 | 100 6 1.5 1.5 50 6 1.5 0.8 3.5 | 100 5 2.0 1.5 25 20 6 1.0 1.0 3.5 | 100 10 1.5 1.0 1.0 20 20 5 0.6 2.6 |
| 合计 | 170.80 | 165.0 | 161.7 |

子午线轮胎胎体胶料配方

| 原材料 | 胎体帘布层胶 |  |  |  | 气密层胶 |  | 油皮胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢丝帘布胶 | 聚酯帘布胶 | 尼龙帘布胶 | 人造丝帘布胶 | CIIR | CIIR/ NR |  |
| NR SBR CIIR 均匀剂40MS 氧化锌 硬脂酸 防老剂4010NA 防老剂BLE FEF GPF HAF 松香 松焦油 环烷油 粘合剂A RE树脂 酚醛树脂 MgO 促进剂NOBS 促进剂DZ 促进剂TMTD 促进剂DM 硫磺 不溶性硫磺 | 100 6 2 2 1 45 6 3 3 1.2 3 | 90 10 3 2 2 30 5 3 0.8 0.6 0.03 1.2 2.5 | 93 7 5 2 1 1 20 25 1 3 0.8 0.03 2.6 | 100 5 2 1 1 25 13 3 1 0.5 0.9 2.6 | 100 7 3 2 60 8 4 0.15 1.5 0.5 | 20 80 10 3 2 55 8 1.5 1.5 0.5 | 100 5 2.5 1 1 25 20 5 0.8 2.6 |
| 合计 | 172.2 | 150.13 | 161.43 | 155.0 | 186.15 | 181.5 | 162.9 |

钢丝圈各部胶料配方

| 原材料 | 三角填充料 |  |  | 子口护胶 |  | 钢丝圈胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上胶芯 | 下胶芯 | 单一胶芯 | NR/BR | NR |  |
| NR BR 氧化锌 硬脂酸 防老剂4010NA 防老剂BLE HAF FEF SPF 天然气槽黑 陶土 松焦油 芳烃油 沥青 苯甲酸 氧化铁红 促进剂NOBS 促进剂DZ 防焦剂CTP 环烷酸钴 不溶性硫磺 | 100 5 2 1 1 30 30 5 0.7 2.8 | 70 30 5 2 1 1 35 35 6 3.5 0.6 0.1 2.8 | 70 30 4 3 1.5 1.5 70 6 3 1.4 3 | 70 30 5 2 1.5 1.5 35 35 4 3 0.6 2.5 | 100 5 3 0.5 1 55 20 5 0.9 0.1 6 | 80 20 10 1 2 70 100 3 3 8 0.9 3 7 |
| 合计 | 177.5 | 192.0 | 192.9 | 190.1 | 196.5 | 307.9 |

普通胶管各部件胶料配方

| 原材料 | 内层胶 | 擦布胶 | 外层胶 | 中胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR SBR CR 再生胶 氧化锌 硬脂酸 防老剂A 防老剂D 石蜡 HAF SRF 轻质碳酸钙 陶土 软化重油 松焦油 沥青 古马隆树脂 氧化镁 促进剂M 促进剂DM 促进剂TMTD 苯二甲酸酐 硫磺 | 10 90 70 4 2 1 1 2 10 30 95 40 7 10 3 0.3 2.5 | 40 60 60 3.8 0.5 1.1 15 44.5 30 5 11 1 2.3 0.2 3.4 | 50 50 4 2.2 1 2.5 15 15 140.5 7 11 4 0.7 1 0.6 | 50 50 70 5 1 1.5 40 55 40 5 1.2 0.3 2.5 |
| 合计 | 377.8 | 277.8 | 304.5 | 320.5 |

耐油胶管各部件胶料配方

| 原材料 | 普通耐油胶管 |  |  | 橡塑并用耐油胶管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内层胶 | 外层胶 | 擦布胶 |  | 内外层胶 | 擦布胶 |
| NBR CR(230) PVC母胶 再生胶 氧化锌 氧化镁 硬脂酸 防老剂D 石蜡 HAF SRF 混气炭黑 陶土 轻质碳酸钙 硫酸钡 松焦油 DBP或DOP 古马隆树脂 高速机油 松香 促进剂DM 促进剂D 促进剂TMTD 硫磺 | 50 50 4 5 3 1.5 20 30 66.3 5 12 5 0.5 0.2 0.5 | 20 80 27 4.8 5.4 3.2 2.1 32 32 29.7 5.4 14 13 0.54 0.32 0.54 | 100 24 5.3 4.3 2.2 1.6 32 11 23.47 11 16 5.3 1.1 1.1 1.1 0.53 |  | 100 51.45 5 2 1.5 1.5 20 30 50 16.5 10 5 1 2 | 100 5 2 1 50 50 3 5 10 1.6 0.5 2.5 |
| 合计 | 253.0 | 270.0 | 240.0 |  | 295.95 | 230.6 |

耐酸胶管配方

| 原材料 | 一般耐酸胶管 |  |  | 耐浓酸胶管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内层胶 | 外层胶 | 擦布胶 |  | 内外层胶 | 擦布胶 |
| NR SBR CR IIR 再生胶 氧化锌 硬脂酸 氧化镁 防老剂A 防老剂D 石蜡 HAF SRF 石墨粉 陶土 轻质碳酸钙 沥青 古马隆树脂 DBP 高速机油 重油 凡士林 松焦油 松香 促进剂M 促进剂DM 促进剂TMTD 促进剂NOBS 硫酸钡 硫磺 | 30 70 40 5 2 2 1.5 1 40 15 30.5 5 18 2.8 2.2 25 | 20 80 4 2 4 1 1 1 15 25 36.14 10.7 6.7 3 0.52 40 | 70 30 72.3 3.8 0.49 1.2 15 30 22.7 4 9.3 9.2 3.4 0.8 0.15 3.4 |  | 100 5 2 1 1 1 100 25 10 0.5 1 2 | 100 2 1.5 30 40 5 12 0.5 1 2 |
| 合计 | 290.0 | 250.06 | 275.74 |  | 248.5 | 194.0 |

普通输送带胶料配方

| 原材料 | 棉帆布带芯输送带 |  |  |  | 维纶帆布带芯输送带 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 覆盖胶 | 缓冲胶 | 布层 擦胶 | 布层 贴胶 | 覆盖胶 | 布层 擦胶 | 布层 贴胶 |
| NR SBR BR 氧化锌 硬脂酸 石蜡 防老剂A 防老剂D HAF 混气炭黑 SRF ISAF 白炭黑 轻质碳酸钙 硫酸钡 机油 松焦油 古马隆树脂 三线油 重油 松香 2123树脂 间苯二酚 促进剂H 促进剂M 促进剂DM 促进剂TMTD 促进剂CZ 邻苯二甲酸酐 硫磺 | 100 5 2.5 1.5 1 1 20 30 10.8 8 4 1 0.6 0.02 2.6 | 70 30 5 0.3 1 1 5 49.8 25 4 4 2 0.35 0.7 0.08 1.8 | 70 30 5 2 1 1.5 5 63.7 7 10 0.5 1.6 0.25 2.5 | 70 30 5 2.5 1 1 15 36.4 8 8 1.0 1.5 0.1 2.5 | 100 5 2.5 1 1 1 15 15 14.9 4 5 0.6 0.9 2.4 | 100 7 2 1.5 1 15 23.8 3 2.5 1.6 0.8 1.2 2.3 | 100 7 2 1.5 1 15 26.6 4 2 2.5 1.6 1.2 2.3 |
| 合计 | 188.02 | 200.03 | 200.05 | 182.0 | 168.3 | 161.7 | 166.7 |

特种性能输送带覆盖胶配方

| 原材料 | 难燃型 | 耐热型 | 耐酸碱型 | 食品型 | 导静电型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR NR EPDM 氧化锌 氧化镁 硬脂酸 硬脂酸锌 防老剂D 防老剂4010NA 防老剂EX 石蜡 SRF HAF 混气炭黑 白炭黑 立德粉 硫酸钡 石墨粉 三氧化二锑 氯化石蜡 古马隆树脂 DBP 变压器油 松焦油 促进剂M 促进剂TMTD 促进剂DM 促进剂D 硫磺 | 100 5 5 2 2 2 13 30 15 10 5 1.5 | 100 20 70 2.5 2 1.5 0.8 | 100 5 4 2 2 1 38 13.5 5 8 | 100 15 2.5 2 30 30 26.2 3 0.3 | 100 6 2 2 35 20 12 3 3 0.2 0.3 3 |
| 合计 | 190.5 | 196.8 | 178.5 | 209.0 | 186.5 |

橡胶配方大全(四)

普通V带胶料配方

| 原材料 | 难燃型 | 耐热型 | 耐酸碱型 | 食品型 | 导静电型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR 氧化锌 硬脂酸 防老剂A 防老剂D 石蜡 SRF HAF 混气炭黑 碳酸钙 陶土 硫酸钡 松焦油 固体古马隆 沥青 促进剂M 促进剂DM 促进剂NOBS 硫磺 | 100 15 2 1 1.5 6 35 39.3 40 2 4 0.5 0.9 2.8 | 100 10 2.5 1.5 5 10 60.4 4 3 0.5 0.5 2.6 | 100 15 2 1.5 1 10 8 12.5 6 3 2 2 0.5 0.5 2.8 | 100 10 2.5 1 1.5 1 20 20 40.2 0.3 0.9 0.1 2.5 | 100 5 2 1.5 10 36.5 4 2 1.2 0.2 2.6 |
| 合计 | 250.0 | 200.0 | 166.8 | 200.0 | 165.0 |

汽车V带各部件胶料配方

| 原材料 | 压缩层胶 |  | 缓冲层胶 |  | 包布胶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CR | CR/NR | CR | CR/NR | CR/NR | CR/NR |
| CR(1212) NR(3号烟片) 氧化锌 氧化镁 硬脂酸 防老剂MB 防老剂BLE 防老剂A 防老剂RD SRF HAF 白炭黑 碳酸钙 短纤维（棉） 20#机油 DBP(或DOP) 古马隆树脂 粘合剂RS 粘合剂A 促进剂NA-22 促进剂DM 硫磺 | 100 5 4 1 2 1 1 45 20 2 1.5 1 | 60 40 5 4 2.5 1 1.5 30 20 37.5 6 1.4 2.2 | 100 5 6 2 1 1.5 1 25 18 7 8 0.9 1 | 60 40 5 4 2 1 1 16 15 7 3.8 2.6 2 2.6 | 100 5 8 1.5 2.5 1 48 15 0.4 1 | 60 40 5 3 2.5 1 1 30 20 12 1.2 2.5 |
| 合计 | 183.5 | 211.0 | 176.4 | 162.0 | 182.4 | 178.2 |

同步带胶料配方

| 原材料 | 氯丁橡胶同步带 | 氢化丁腈橡胶同步带 |
| --- | --- | --- |
| CR HNBR 氧化锌 氧化镁 硬脂酸 防老剂OD 防老剂BLE 防老剂124 防老剂4010NA SRF DBP(或DOP) 增塑剂TP-95 促进剂TMTD 促进剂M 促进剂DM 促进剂NA-22 硫磺 | 100 4 4 1 2 2 50 5 0.5 0.5 0.75 | 100 5 1 1 1 40 5 1.5 0.5 0.5 |
| 合计 | 169.75 | 155.5 |

胶布制品胶料配方

| 原材料 | 防水胶布 | 气密胶布 | 潜水胶布 | 水产胶布 | 医疗胶布 | 绝缘胶布 | 耐油胶布 | 耐酸胶布 | 难燃胶布 | 耐寒胶布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR SBR BR NBR CR 氧化锌 氧化镁 硬脂酸 石蜡 防老剂A 防老剂BLE 防老剂MB 防老剂DOD 炭黑 白炭黑 陶土 碳酸镁 碳酸钙 硫酸钡 DBP 凡士林 松焦油 古马隆树脂 机油 重油 沥青 氧化石蜡 黑油膏 三氧化二锑 酚醛树脂 氢氧化钙 着色剂 锌钡白 氧化铁 间苯二酚 促进剂808 促进剂M 促进剂D 促进剂DM 促进剂TMTD 促进剂H 硫磺 | 100 5 2 1 1.5 35 4 0.5 5 0.5 3 | 70 30 5 2.5 0.5 1 3.5 10 24 21.7 14 7.5 4 2.5 0.4 2.8 1.6 0.5 | 100 5 1 1 1.5 10 0.4 0.8 2.2 | 100 15.5 1.5 3 10 20 23.5 2 0.5 3 | 100 25 |  |  |  |  |  |

还算全